附件1

学生公寓用床上用品配置质量标准（试行）

| 序号 | 项目 | 内 容 | 标 准 | 方 法 | 依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 床单、被套、枕套 |  |  |  |
| 1 | 安全性能 | 1、甲醛含量：≤75 mg/kg； 2、pH值：4.0～8.5； 3、耐水色牢度（变色、沾色）、耐酸汗渍色牢度（变色、沾色）、耐碱汗渍色牢度（变色、沾色）、耐干摩擦色牢度：≥3级 4、异味：无； 5、可分解致癌芳香胺染料：禁用 | 必须符合 | 查看报名厂家提供2014年浙江省产品质量安全风险监控专项监督抽查报告 | 国家强制性标准GB 18401《国家纺织产品基本安全技术规范》的第5.1条 |
| 2 | 内在质量 | 1、纤维含量偏差：符合GB/T29862标准； 2、断裂强力：≥220N； 3、水洗尺寸变化率：±5.0%； 4、干洗尺寸变化率：±5.0%； 5、耐光色牢度（变色）：≥3级； 6、耐皂洗色牢度（变色、沾色）：≥3级； 7、耐干洗色牢度（变色、液沾色）：≥3级； 8、耐湿摩擦色牢度：≥2-3级 | 符合 |  | GB/T 22796-2009《被、被套》的第4.3条、GB/T 22797-2009《床单》的第4.3条、GB/T 22843-2009《枕、垫类产品》的第4.3条 |
| 3 | 外观质量 | 1、尺寸偏差率： a. 床单：≥ - 2.5% b. 被套：≥ - 2.5% c. 枕套：≥ - 3.5%； 2、纬斜、花斜：≤4.0%； 3、色花、色差：≥ 3-4级； 4、外观疵点： 破损、针眼：破损不允许，针眼长度小于20 cm；色、污渍轻微允许3处/件； 5、印花、图案质量不影响整体外观； 6、缝纫质量：缝迹匀、直、牢固，卷边拼缝平服齐直，宽狭一致，不露毛，面(里)料缝制错位小于1 cm；边口处应打回针；跳针、浮针、漏针、脱线不超过1针/处，每件产品不超过3处；偏针不超过0.5 cm/20 cm； 7、附件：选用适合的缝线、纽扣、拉链等附件，且质量符合相关标准要求。 | 符合 注：床单产品不考核绗缝针及绗缝质量。 |  | GB/T 22796-2009《被、被套》的第4.4和4.5条、GB/T 22797-2009《床单》的第4.4条、GB/T 22843-2009《枕、垫类产品》的第4.4条 |
| 4 | 产品标识 | 1、产品名称； 2产品规格（长度×宽度、填充物重量）； 3、纤维成分（按GB/T29862的规定标明其纤维的成分及含量）； 4、维护方法（按GB/T 8685规定的图形符号表述维护方法，当图形符号满足不了需要时，可用文字予以说明）； 5、执行标准（标明所执行的国家、行业、地方或企业的产品标准编号）； 6、安全类别（应根据GB 18401标明产品的安全类别，床上用品属于B类）； 7、质量等级；一等品 8、制造商名称及地址 9、检验合格证明 其中规格、纤维成分及含量和维护方法三项内容应采用耐久性标签。 | 必须符合 | 查看报名厂家提供2014年浙江省产品质量安全风险监控专项监督抽查报告 | 国家强制性标准GB 5296.4《消费品使用说明 第4部分纺织品和服装》的第5章和第6章 |
| 注：以上项目全部符合本标准要求的床上用品三件套，才能参评学生公寓用床上用品招标。 |  |  |  |  |  |

| 序号 | 项目 |  | 内 容 | 标 准 | 方法 | 依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 梳棉胎（盖胎、垫胎） |  |  |  |
| 5 | 原料要求 |  | 1、不得使用以下物质用于棉胎加工的原料： a. 医用纤维性废弃物； b. 使用过的殡葬用纤维制品; c. 来自传染病疫区无法证明未被污染的纤维制品； d. 国家禁止进口的废旧纤维制品； e. 其他被严重污染或有毒有害的物质； f. 被污染的纤维下脚； g. 废旧纤维制品或其再加工纤维； h. 纤维制品下脚或其再加工纤维； i. GB/T 5705中规定的二、三类棉短绒； j. 经脱色漂白处理的纤维下脚、纤维制品下脚、再加工纤维； k. 未洗净的动物纤维； l. 发霉变质的絮用纤维。 2、不得检出金属物或尖锐物等有危害性的杂质，如针、铁丝、木棍等；不得检出昆虫、鸟类、啮齿动物等的排泄物或其他不卫生物质；不得检出明显的粉尘。 3、原棉中的絮用纤维长度13 mm及以下的短纤维含量不得超过25%。 | 必须符合 | 查看报名厂家提供2014年浙江省产品质量安全风险监控专项监督抽查报告 | 国家强制性标准GB 18383《絮用纤维制品通用技术要求》的4.1条 |
| 6 | 棉胎品级 | 锯齿棉 | 一级梳棉胎所用颜色级为31及以上（即白棉三级及以上；色泽为色白或乳白，稍亮；形态为纤维松散均匀，手感柔软，弹性较好）；二级梳棉胎所用颜色级为22及以上（即淡点污棉二级及以上；色泽为乳白带阴黄，显淡黄点；纤维松散均匀一般，手感弹性稍差）。 | 必须符合 |  | 国家强制性标准GB 1103.1《棉花 第1部分 锯齿加工细绒棉》的4.1.1条、GH/T 1020《梳棉胎》的第4.2和5.1条 |
|  |  | 皮辊棉 | 一级梳棉胎所用原棉为三级；二级梳棉胎所用原棉为四级。 |  |  |  |
| 7 | 含杂率 |  | 一级：≤0.8%、二级：≤1.0% | 符合 | 查看报名厂家提供2014年浙江省产品质量安全风险监控专项监督抽查报告 | GH/T 1020《梳棉胎》的第5.2条 |
| 8 | 网纱 |  | 面纱：面纱采用双根面纱网制，正、反面各三层，分竖纱一层，左右斜纱各一层，每10 cm长度范围内竖纱、左右斜纱各不少于13道。3根以上的并纱不超过3处，缺纱小于2%； 筋纱：每面竖筋等距离分配不少于10道，左右斜筋各不少于15道，成菱形。竖筋、左、右斜筋每道用纱不少于2根 | 符合 |  | GH/T 1020《梳棉胎》的第5.2条 |
| 9 | 研磨 |  | 网纱研磨较透，研磨率≥80% | 符合 |  | GH/T 1020《梳棉胎》的第5.2条 |
| 10 | 尺寸允差 |  | 尺寸允差为±2% | 符合 |  | GH/T 1020《梳棉胎》的第3.2条 |
| 11 | 重量允差 |  | 重量允差为-3% | 符合 |  | GH/T 1020《梳棉胎》的第5.2条 |
| 12 | 产品标识 |  | 1、产品名称； 2、产品规格（长度×宽度、棉胎重量）； 3、纤维成分（按GB/T29862的规定标明其纤维的成分及含量）； 4、维护方法（按GB/T 8685规定的图形符号表述维护方法，当图形符号满足不了需要时，可用文字予以说明）； 5、执行标准（标明所执行的国家、行业、地方或企业的产品标准编号）； 6、安全类别（应根据GB 18401标明产品的安全类别，床上用品属于B类）； 7、质量等级 8、制造商名称及地址 9、检验合格证明 | 必须符合 |  | 国家强制性标准GB 5296.4《消费品使用说明 第4部分纺织品和服装》的第5章和第6章 |
| 注：以上项目全部符合本标准要求的梳棉胎，才能参评学生公寓用床上用品招标。 |  |  |  |  |  |  |