备案号：JXXXXX-2015

DB

浙江省建设工程标准

DBXX/TXXX-2015

屋面保温隔热工程技术规程

Technical Specification of Thermal Preservation and

Heat Insulation for Roof

（报批稿）

2015-XX-XX发布           2015-XX-XX实施

浙江省住房和城乡建设厅   发布

浙江省建设工程标准

屋面保温隔热工程技术规程

Technical Specification of Thermal Preservation and

Heat Insulation for Roof

DBXX/TXXX-2015

主编单位：浙江大学建筑工程学院

浙江科达新型建材有限公司

浙江亿厦建设股份有限公司

批准部门：浙江省住房和城乡建设厅

施行日期：2015年XX月XX日

中国建筑工业出版社

2015   北京

前   言

为规范屋面保温工程在建筑工程中的应用，根据浙江省住房和城乡建设厅“关于印发《2013年度浙江省建筑节能及相关工程建设地方标准制修订计划》的通知”（建设发〔2014〕103号）的要求，编制组在深入调查研究、认真总结实践经验和大量试验研究的基础上，参考国内外相关标准，结合浙江省的气候、地理实际，通过广泛征求意见和多次讨论修改与完善，编制完成了本规程。

本规程包括7章4个附录。主要技术内容包括：总则、术语、基本规定、材料、设计、施工、验收。本规程附录A、B、C为资料性附录，附录D为规范性附录。本规程可作为屋面保温隔热工程的设计、施工和验收的依据。

本规程由浙江省住房和城乡建设厅负责管理，具体技术内容解释由浙江大学建筑工程学院负责。希望各单位在执行过程中，积极积累资料，总结经验，并将请需要修改和补充的内容、意见和建议寄至浙江大学建筑工程学院（地址：浙江大学紫金港校区安中大楼A805室，邮政编码：310058，E-mail：qianxq1@zju.edu.cn），以供修订时参考。

主编单位：浙江大学建筑工程学院

浙江科达新型建材有限公司

浙江亿厦建设股份有限公司

参编单位：华汇工程设计集团股份有限公司

浙江大东吴集团建设新材料有限公司

浙江华尔绝热科技有限公司

浙江金华大森建筑节能科技有限公司

杭州来宝得建材有限公司

温州建正节能科技有限公司

嘉兴市博宏新型建材有限公司

绍兴市城市建设投资集团有限公司

广厦建设集团有限责任公司

中立建设集团有限公司

主要起草人：钱晓倩  朱耀台  钱匡亮  谢咸颂

（以下按姓氏笔画排序）

丁从潮  田军县  卢振华  许建荣  庄中海

张水根  张冬初  张津践  宋  晔  沈康敏

周如方  郎剑雷  赵享鸿  祝银祥  钱晓黎

曾  理

主要审查人：许世文  郭  丽  杨  毅  曾宪纯  王建民

岑如军  李宏伟  叶军献  李  萍

目  次

1  总  则	1

2  术  语	2

3  基本规定	5

4  材  料	6

5  设  计	13

5.1  一般规定	13

5.2  保温设计及基本构造	14

5.3  隔热设计及基本构造	15

6  施  工	17

6.1  一般规定	17

6.2  施工要点	18

7  验  收	22

7.1  一般规定	22

7.2  主控项目	23

7.3　一般项目	25

附录A  屋面保温工程热工参数	27

附录B  屋面工程细部构造	32

附录C  屋面保温隔热基本构造参考图	42

附录D  屋面保温材料进场检验项目	45

本规程用词说明	48

本规程引用标准名录	49

附：条文说明	51

Contents

1  General Provisions	1

2  Terms	2

3  Basic Requirements	5

4  Materials	6

5  Design	13

5.1  General Requirements	13

5.2  Thermal Preservation Design and Basic Configuration	14

5.3  Heat Insulation Design and Basic Configuration	15

6  Construction	17

6.1  General Rrequirements	17

6.2  Construction Points	18

7  Acceptance	22

7.1  General Regulation	22

7.2  Dominant Control Item	23

7.3　General Item	25

Appendix A  Thermal Parameters for Roof Insulation Engineering

27

Appendix B  Detail Configuration for Roof Engineering	32

Appendix C  Referenc Figures of Basic Configuration for Roof insulation	42

Appendix D  Admission Test Items for Roof Insulation Materials	45

Explanation of Wording in This Code	48

List of Quoted Standards	49

Addition: Explanation of Provisions	51

# 1  总  则

1.0.1  为规范屋面保温隔热工程的技术要求，做到技术先进、安全可靠、经济合理，保证工程质量，制定本规程。

1.0.2  本规程适用于浙江省新建、改（扩）建民用建筑屋面保温隔热工程的设计、施工及验收。

1.0.3  屋面保温隔热工程的设计、施工及验收，除应符合本规程的规定外，尚应符合国家、行业和地方现行有关标准的规定。

# 2  术  语

2.0.1  保温层  thermal preservation layer

减少屋面热交换作用的构造层。

2.0.2  隔热层  heat insulation layer

减少太阳辐射热向室内传递的构造层。

2.0.3  隔汽层  vapor barrier

阻止室内水蒸气渗透到保温层内的构造层。

2.0.4  隔离层  isolation layer

消除相邻两种材料之间粘结力、机械咬合力、化学反应等不利影响的构造层。

2.0.5  保护层  protection layer

对防水层或保温层起防护作用的构造层。

2.0.6  普通屋面  ordinary roof

保温层设置在防水层下部的屋面。

2.0.7  倒置式屋面  inversed roof

保温层设置在防水层上部的屋面。

2.0.8  架空屋面  air-spaced roof

覆盖在屋面上并架设一定高度的空间，利用空气流动加快散热，起到隔热作用的屋面。

2.0.9  种植屋面  green roof

在屋面上铺以种植土，并种植植物，起到隔热及改善环境作用的屋面。

2.0.10  防火隔离带  fire barrier zone

设置在可燃或难燃保温材料外保温体系中，能阻止火灾蔓延的防火构造。

2.0.11  挤塑型聚苯乙烯泡沫塑料板  extruded polystyrene foam board

以聚苯乙烯树脂或其共聚物为主要成分，添加少量添加剂，通过加热挤塑成型而制得的具有闭孔结构的保温隔热用板材，简称挤塑板。

2.0.12  模塑型聚苯乙烯泡沫塑料板  molded polystyrene foam board

采用可发性聚苯乙烯珠粒经加热预发泡后，在模具中加热成型而制得的具有闭孔结构的保温隔热用板材，简称聚苯板。

2.0.13  硬泡聚氨酯板 prefabricated rigid polyurethane foam board

在工厂预制一定规格的硬泡聚氨酯制品。通常分为不带面层的硬泡聚氨酯板和直接经层压机双面复合增强材料的硬泡聚氨酯复合板。

2.0.14  喷涂硬泡聚氨酯  spraying polyurethane foam

以异氨酸酯、多元醇为主要原料加入发泡剂等添加剂，现场使用专用喷涂设备在基层上连续多遍喷涂发泡聚氨酯后，形成无接缝的硬泡体。

2.0.15  酚醛泡沫板  phenolic foams board

以酚醛树脂为主要原料，加入固化剂、发泡剂及其他辅助成分，在树脂交联固化的同时，发泡剂产生气体分散发泡形成的热固性泡沫塑料。

2.0.16  石墨改性聚苯乙烯泡沫板  graphite modified polystyrene foam board

在可发性聚苯乙烯中添加5%～50%质量的膨胀石墨和2%～20%的磷酸化合物作为阻燃剂，通过悬浮聚合的方法制备膨胀聚苯乙烯颗粒，在可发性聚苯乙烯中导入石墨，使其在保持优良的保温性能基础上，具有更加良好的阻燃性能。

2.0.17  热固型改性聚苯乙烯板  thermosetting polystyrene foamed plastic board

以阻燃型聚苯乙烯泡沫颗粒为主要原料，通过对颗粒表面进行防火涂层处理，制成以防火涂层为连续相，以聚苯乙烯颗粒为分散相，具有热固性材料特点的泡沫板材。

2.0.18  泡沫玻璃  bubble glass

由碎玻璃、发泡剂、改性添加剂和发泡促进剂等，经过细粉碎和均匀混合后，再经过高温熔化、发泡、退火而制成的无机非金属玻璃材料。

2.0.19  泡沫玻璃粘结板  foam glass Bonding plate

采用专用的无机粘结剂将泡沫玻璃板粘结而成的双层或者多层的保温板。

2.0.20  泡沫玻璃再生板  foam glass Regeneration plate

以泡沫玻璃碎块为主要保温芯材，加上专用的无机类粘结剂经过机械设备压榨切割而成的保温板。

2.0.21  憎水型微孔硅酸钙保温板  hydrophobic type mipor calcium silicate insulation board

由硅藻土、石灰、乳化硅油、增强纤维等组成，经制浆、压制成型、蒸压养护及烘干等工艺制成，具有保温隔热和憎水功能的板材。

2.0.22  泡沫混凝土板  foam concrete board used in thermal insulation roofing

在水泥、掺合料、集料、外加剂和水等制成的浆料中，加入用物理方法将泡沫剂水溶液制备成的泡沫，经搅拌、浇注成型、养护而成的，用于建筑屋面保温隔热的多孔混凝土板。

2.0.23  超薄真空绝热保温板  the ultra-thin adiabatic insulation board

以无机硅质粉状材料和添加剂为芯材，采用高阻隔真空膜封装，通过真空技术制成的一种真空保温板。

# 3  基本规定

3.0.1  屋面保温隔热工程应符合下列基本要求：

1 具有良好的排水和阻止水侵入建筑物内的作用；

2 冬季减少建筑物的热损失和防止结露；

3 夏季降低建筑物对太阳辐射热的吸收；

4 适应主体结构的受力变形和温差变形；

5 承受风、雪荷载的作用不产生破坏；

6 具有阻止火势蔓延的性能；

7 满足建筑外形美观和使用的要求。

3.0.2  屋面保温隔热工程所用材料应符合有关环境保护的规定，积极推广使用新材料和新技术，不得使用国家和地方明令禁止的材料。

3.0.3  普通屋面应在保温隔热层达到自然风干状态下的平衡含水率后施工防水层；在防水层施工前，保温材料应防止受潮。

3.0.4  屋面保温隔热工程施工应当按照经审查合格的设计文件和经审批的屋面保温工程施工技术方案的要求施工。

3.0.5  屋面保温隔热工程的日常使用应符合下列规定：

1与外墙和屋顶相贴邻的竖井、凹槽、平台等，不应堆放可燃物。

2 火源、热源等火灾危险源与外墙、屋顶应保持一定的安全距离，并应加强对火源、热源的管理。

3不宜在采用外保温材料的屋顶上进行焊接、钻孔等施工作业。确需施工作业的，应采取可靠的防火保护措施，并应在施工完成后，及时将裸露的外保温材料进行防护处理。

4电气线路不应穿过可燃外保温材料。确需穿过时，应采取穿管等防火保护措施。

3.0.6  屋面工程的防水设计与施工应符合《屋面工程技术规范》GB 50345的有关规定。

3.0.7  屋面工程所用材料的燃烧性能和耐火极限应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016 的有关规定。

# 4  材  料

4.0.1  屋面保温工程应选用压缩强度大、导热系数小、吸水率低的保温隔热材料，不宜使用松散保温隔热材料。

4.0.2  挤塑板应符合现行国家标准《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料》GB/T 10801. 2的有关规定；主要物理性能应符合表4.0.2的要求。

表4.0.2  挤塑板主要物理性能

| 测试项目 | 单位 | 性能要求 | 测试标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 压缩强度 | kPa | ≥150 | GB/T 8813 |
| 导热系数 | W/（m·K） | ≤0.030 | GB/T 10294或GB/T 10295 |
| 尺寸稳定性 （70℃，48h） | % | ≤2.0 | GB/T 8811 |
| 水蒸气渗透系数 | ng/（Pa·m·s） | ≤3.5 | GB/T 17146 |
| 体积吸水率 | v/v，% | ≤1.5 | GB/T 8810 |
| 燃烧性能 | - | 不低于B2级 | GB 8624 |

4.0.3  聚苯板应符合现行国家标准《绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料》GB/T 10801. 1的有关规定；主要物理性能应符合表4.0.3的要求。

表4.0.3  聚苯板的主要物理性能

| 测试项目 | 单位 | 性能要求 | 测试标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 压缩强度 | kPa | ≥100 | GB/T 8813 |
| 表观密度 | kg/m3 | ≥20 | GB/T 6343 |
| 导热系数 | W/（m·K） | ≤0.041 | GB/T 10294或GB/T 10295 |
| 尺寸稳定性 （70℃，48h） | % | ≤3.0 | GB/T 8811 |
| 水蒸气渗透系数 | ng/（Pa·m·s） | ≤4.5 | GB/T 17146 |
| 体积吸水率 | v/v，% | ≤4.0 | GB/T 8810 |
| 燃烧性能 | - | 不低于B2级 | GB 8624 |

4.0.4  喷涂聚氨酯硬泡体保温材料应符合现行国家标准《硬泡聚氨酯保温防水工程技术规范》GB 50404的有关规定；主要物理性能应符合表4.0.4的要求。

表4.0.4  喷涂硬泡聚氨酯主要物理性能

| 测试项目 | 单位 | 性能要求 |  |  | 测试标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ⅰ型 | Ⅱ型 | Ⅲ型 |  |
| 表观密度 | kg/m3 | ≥35 | ≥45 | ≥55 | GB/T 6343 |
| 导热系数 | W/（m·K） | ≤0.024 |  |  | GB 3399 |
| 压缩性能 （形变10%） | kPa | ≥150 | ≥200 | ≥300 | GB/T 8813 |
| 不透水性（无结皮）（0.2MPa，30min） | - | - | 不透水 | 不透水 | GB 50404 |
| 尺寸稳定性 （70℃，48h） | % | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.0 | GB/T 8811 |
| 闭孔率 | % | ≥90 | ≥92 | ≥95 | GB/T 10799 |
| 水蒸气渗透系数 | ng/（Pa·m·s） | ≤5.0 |  |  | GB/T 17146 |
| 体积吸水率 | v/v，% | ≤3.0 | ≤2.0 | ≤1.0 | GB/T 8810 |
| 燃烧性能 | - | 不低于B2级 |  |  | GB 8624 |

注：Ⅰ型仅用于屋面保温层；Ⅱ型用于屋面复合保温防水层；Ⅲ型用于屋面保温防水层。

4.0.5  硬泡聚氨酯板应符合现行国家标准《屋面工程技术规范》GB 50345的有关规定；主要物理性能应符合表4.0.5的要求。

表4.0.5  硬泡聚氨酯板的主要物理性能

| 测试项目 | 单位 | 性能要求 | 测试标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 表观密度 | kg/m3 | ≥30 | GB/T 6343 |
| 压缩强度或形变10%的压缩应力 | kPa | ≥120 | GB/T 8813 |
| 导热系数 | W/（m·K） | ≤0.024 | GB/T 10294或GB/T 10295 |
| 尺寸稳定性 （70℃，48h） | % | ≤2.0 | GB/T 8811 |
| 水蒸气渗透系数 | ng/（Pa·m·s） | ≤6.5 | GB/T 17146 |
| 体积吸水率 | v/v，% | ≤4.0 | GB/T 8810 |
| 燃烧性能 | - | 不低于B2级 | GB 8624 |

4.0.6  硬泡聚氨酯防水保温一体化板的主要物理性能应符合表4.0.6的要求。

表4.0.6  硬泡聚氨酯防水保温一体化板的主要物理性能

| 测试项目 | 单位 | 性能要求 | 测试标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保温芯层表观密度 | kg/m3 | ≥35 | GB/T 6343 |
| 保温芯层导热系数 | W/（m·K） | ≤0.024 | GB/T 10294或GB/T 10295 |
| 保温芯层压缩性能（形变10%） | kPa | ≥150 | GB 8813 |
| 垂直于板面方向的抗拉强度 | kPa | ≥100，且破坏部分不得位于粘结界面 | GB 9641 |
| 不透水性（无结皮）（0.2MPa，30min） | - | 不透水 | GB 50404 |
| 尺寸稳定性 （70℃，48h） | % | ≤1.0 | GB/T 8811 |
| 水蒸气渗透系数 | ng/（Pa·m·s） | ≤5.0 | GB/T 17146 |
| 体积吸水率 | v/v，% | ≤3.0 | GB/T 8810 |
| 保温芯层燃烧性能 | - | 不低于B2级 | GB 8624 |

4.0.7  酚醛泡沫保温板的主要物理性能应符合表4.0.7的要求。

表4.0.7  酚醛泡沫保温板的主要物理性能

| 项目 | 单位 | 性能要求 | 测试标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 表观密度或干密度 | kg/m3 | ≥60 | GB/T 6343 |
| 导热系数 （平均温度25℃） | W/（m·K） | ≤0.025 | GB/T 10294或GB/T 10295 |
| 压缩强度 | kPa | ≥100 | GB/T 8813 |
| 垂直于板面方向 的抗拉强度 | kPa | ≥100 | JG 149 |
| 体积吸水率（浸水96h） | v/v，％ | ≤7.5 | GB/T 8810 |
| 水蒸气渗透系数 | ng/（Pa·m·s） | ≤8.0 | GB/T 17146 |
| 尺寸稳定性 （70℃±2℃，48h） | ％ | ≤1.5 | GB/T 8811 |
| 烟密度（SDR） | ％ | ≤5.0 | GB/T 8627 |
| 燃烧性能 | - | 不低于B1级 | GB 8624 |

4.0.8  石墨改性聚苯乙烯泡沫板主要物理性能指标应符合表4.0.8的要求。

表4.0.8  石墨改性聚苯乙烯泡沫板的主要物理性能

| 项目 | 单位 | 性能要求 | 测试标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 密度 | kg/m3 | 18～25 | GB/T 6343 |
| 导热系数 （平均温度25℃） | W/（m·K） | ≤0.032 | GB/T 10294或GB/T 10295 |
| 尺寸稳定性 | ％ | ≤3.0 | GB/T 8811 |
| 压缩强度 | kPa | ≥100 | GB/T 8813 |
| 吸水率 | v/v，% | ≤4.0 | GB/T 8810 |
| 水蒸气透过系数 | ng/（Pa·m·s） | ≤6.0 | GB/T 17146 |
| 燃烧性能 | - | B1级 | GB 8624 |

4.0.9  热固型改性聚苯乙烯保温板（芯材）主要物理性能指标应符合表4.0.9的要求

表4.0.9  热固型改性聚苯乙烯保温板（芯材）的主要物理性能

| 项目 | 单位 | 性能要求 | 测试标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 表观密度 | kg/m3 | 35～50 | GB/T 6343 |
| 导热系数 （平均温度25℃） | W/（m·K） | ≤0.036 | GB/T 10294或GB/T 10295 |
| 压缩强度 | kPa | ≥120 | GB/T 8813 |
| 垂直于板面方向 的抗拉强度 | kPa | ≥150 | JG 149 |
| 体积吸水率（浸水96h） | v/v，％ | ≤3.0 | GB/T10801.1 |
| 水蒸气渗透系数 | ng/（Pa·m·s） | ≤8.0 | GB/T 17146 |
| 尺寸稳定性 （70℃±2℃，48h） | ％ | ≤0.60 | GB/T 8811 |
| 烧结性（断裂弯曲负荷） | N | ≥25 | GB/T10801.1 |
| 燃烧性能 | - | B1级 | GB 8624 |

4.0.10  泡沫玻璃保温板、泡沫玻璃粘结板、泡沫玻璃再生板应符合现行标准《泡沫玻璃绝热制品》JC/T 647的有关规定；主要物理性能应分别符合表4.0.10-1，4.0.10-2，4.0.10-3的要求。

表4.0.10-1  泡沫玻璃保温板主要物理性能

| 项目 | 单位 | 性能要求 | 测试标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 表观密度或干密度 | kg/m3 | 160～180 | GB/T 5486 |
| 导热系数（平均温度25℃） | W/（m·K） | ≤0.062 | GB/T 10294或GB/T 10295 |
| 抗压强度 | kPa | ≥500 | GB/T 5486 |
| 抗折强度 | kPa | ≥400 | GB/T 5486 |
| 垂直于板面方向 的抗拉强度 | kPa | ≥100 | JG 149 |
| 体积吸水率（浸水96h） | v/v，％ | ≤0.5 | JC/T 647 |
| 透湿系数 | ng/（Pa·m·s） | ≤0.05 | JC/T 647 |
| 尺寸稳定性 （70℃±2℃，48h） | ％ | ≤0.3 | GB/T 8811 |
| 燃烧性能 | - | A级 | GB 8624 |

表4.0.10-2  泡沫玻璃粘结板主要物理性能

| 项目 | 单位 | 性能要求 | 测试标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 表观密度或干密度 | kg/m3 | ≤250 | GB/T 5486 |
| 导热系数（平均温度25℃） | W/（m·K） | ≤0.070 | GB/T 10294或GB/T 10295 |
| 抗压强度 | kPa | ≥500 | GB/T 5486 |
| 体积吸水率（浸水96h） | v/v，％ | ≤4.0 | GB/T 5486 |
| 燃烧性能 | - | A级 | GB/T 8624 |

表4.0.10-3  泡沫玻璃再生板主要物理性能

| 项目 | 单位 | 性能要求 | 测试标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 表观密度或干密度 | kg/m3 | ≤400 | GB/T 5486 |
| 导热系数（平均温度25℃） | W/（m·K） | ≤0.10 | GB/T 10294或GB/T 10295 |
| 抗压强度 | kPa | ≥500 | GB/T 5486 |
| 体积吸水率（浸水96h） | v/v，％ | ≤10.0 | GB/T 5486 |
| 燃烧性能 | - | A级 | GB/T 8624 |

4.0.11  憎水型微孔硅酸钙保温板的主要物理性能应符合表4.0.11的要求。

表4.0.11 憎水型微孔硅酸钙保温板的主要物理性能

| 项目 | 单位 | 性能要求 | 测试标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 表观密度或干密度 | kg/m3 | ≤220 | GB/T 10699 |
| 导热系数 （平均温度25℃） | W/（m·K） | ≤0.050 | GB/T 10294或GB/T 10295 |
| 抗压强度 | kPa | ≥500 | GB/T 10699 |
| 体积吸水率（浸水96h） | v/v，％ | ≤3.0 | GB/T 5486 |
| 憎水率 | % | ≥98 | GB/T 10299 |
| 燃烧性能 | - | A级 | GB/T 8624 |

4.0.12  泡沫混凝土板主要物理性能指标应符合表4.0.12的要求。

表4.0.12  泡沫混凝土板主要物理性能

| 项目 | 单位 | 性能要求 | 测试标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 干密度 | kg/m3 | ≤250 | GB/T 5486 |
| 导热系数 （平均温度25℃） | W/（m·K） | ≤0.065 | GB/T 10294或GB/T 10295 |
| 压缩强度 | kPa | ≥300 | GB/T 5486 |
| 体积吸水率（浸水96h） | v/v，％ | ≤8.0 | GB/T 5486 |
| 燃烧性能 | - | A级 | GB/T 8624 |

4.0.13  超薄真空绝热保温板的规格及性能应符合表4.0.13的要求。

表4.0.13  超薄真空绝热保温板规格及性能要求

| 项目 |  | 单位 | 性能要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位面积质量 | 厚度为7 mm ~10mm | kg/m2 | ≤7.0 | GB/T 5486 |
|  | 厚度为11mm~15mm |  | ≤10.0 |  |
|  | 厚度为16mm~20mm |  | ≤15.0 |  |
| 抗拉强度 |  | Mpa | ≥0.10 | JGJ 144 |
| 压缩强度 |  | Mpa | ≥0.25 | GB/T 8813 |
| 导热系数 |  | W/(m·K) | ≤0.008 | GB/T 10295 |
| 燃烧性能 |  | - | A级 | GB/T 8624 |
| 体积吸水率 |  | v/v，% | ≤3.0 | GB/T 5486 |

4.0.14  保温板胶粘剂的性能指标除应符合现行行业标准《墙体保温用膨胀聚苯乙烯板胶粘剂》JC/T992的规定外，尚应符合表4.0.14的要求。

表4.0.14  保温板胶粘剂性能指标及试验方法

| 项 目 |  | 性能要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拉伸粘结强度，MPa （与水泥砂浆） | 原强度 | ≥0.60 | JGJ 144 |
|  | 耐水强度 | ≥0.60 |  |
| 拉伸粘结强度，MPa （与保温板） | 原强度 | ≥0.10，破坏发生在保温板内 |  |
|  | 耐水强度 | ≥0.10，破坏发生在保温板内 |  |
| 可操作时间，h |  | 1.5～4.0 |  |

4.0.15  保温板抹面胶浆的性能指标除应符合现行行业标准《外墙外保温用膨胀聚苯板抹面胶浆》JC/T993的规定外，尚应符合表4.0.15的要求。

表4.0.15  保温板抹面胶浆性能指标及试验方法

| 项 目 |  | 性能要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拉伸粘结强度 MPa（与防火保温板） | 原强度 | ≥0.10，破坏界面在防火保温板内 | JGJ 144 |
|  | 耐水（浸水48h， 取出后干燥7d） | ≥0.10，破坏界面在防火保温板内 |  |
|  | 耐冻融 | ≥0.10，破坏界面在防火保温板内 |  |
| 可操作时间，h |  | 1.5～4.0 |  |
| 柔韧性 | 压折比（水泥基） | ≤3.0 |  |

4.0.16  架空隔热制品及其支座材料的质量应符合设计要求及有关材料标准。

4.0.17  蓄水屋面应采用刚性防水层，或在卷材、涂膜防水层上再做刚性复合防水层；卷材、涂膜防水层应采用耐腐蚀、耐霉烂、耐穿刺性能好的材料。

4.0.18  种植屋面的防水层应采用耐腐蚀、耐霉烂、防植物根系穿刺、耐水性好的防水材料；卷材、涂膜防水层上部应设置刚性保护层。

# 5  设  计

5.1  一般规定

5.1.1  屋面保温工程应根据建筑物的建筑类别、屋面形式、环境条件，对下列内容进行设计：

1  屋面保温构造设计；

2  保温层选用的材料、厚度及其主要性能；

3  保温工程细部节点构造。

5.1.2  屋面保温工程热工参数，应符合《民用建筑热工设计规范》 GB 50176、《公共建筑节能设计标准》GB 50189、《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134、《居住建筑节能设计标准》DB33/1015和《公共建筑节能设计标准》DB33/1036的有关规定。当采用附录A所列的保温隔热材料及其构造时，可根据附录A进行选用。

5.1.3  当室内湿气有可能透过屋面结构层进入保温层时，应设置隔汽层。

5.1.4  屋面热桥部位，当内表面温度低于室内空气的露点温度时，均应作保温处理。

5.1.5  普通屋面的保温层宜设排汽构造，倒置式屋面的保温层，当选用有机类保温材料时可不设排气构造。

5.1.6  屋面隔热层设计应根据地域、气候、屋面形式、建筑环境、使用功能等条件，采取种植、架空和蓄水等隔热措施。

5.1.7  倒置式屋面宜在保温层表面设置保护层。

5.1.8  屋面工程的防火设计应符合现行国家、行业和地方相关标准的规定，设计文件中应说明防火隔离带的设置要求、构造做法及所用材料的主要技术性能。

5.1.9  屋面工程的防水设计应符合现行国家、行业和地方相关标准的规定。

5.1.10  常用屋面保温工程细部做法见附录B。

5.2  保温设计及基本构造

5.2.1  屋面传热系数与热惰性限制应符合现行国家、行业与地方的节能设计相关标准的要求。

5.2.2  保温层设计应符合下列规定：

1  保温层宜选用吸水率低、密度和导热系数小，并有一定强度的保温材料；

2  保温层厚度应根据浙江省现行建筑节能设计标准，经计算确定；

3  保温层的含水率，应相当于该材料在当地自然风干状态下的平衡含水率；

4  屋面为停车场等高荷载情况时，应根据计算确定保温材料的强度；

5 屋面坡度较大时，保温层应采取防滑措施；

5.2.3  倒置式屋面保温层设计除应满足本规程5.2.2条规定外，尚应符合下列规定：

1  倒置式屋面的坡度不宜小于3%；

2  保温材料压缩强度不得小于150kPa；

3  保温层应选用体积吸水率不大于3%，且长期浸水不变质的保温材料；

4  按现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176附表4.1计算保温层厚度；按保温层的计算厚度增加25%取值；

5  板状保温材料的下部纵向边缘应设排水凹缝；

6  檐沟、水落口部位应采用现浇混凝土堵头或砖砌堵头，并应作好保温层排水处理。

5.2.4  当需要设置隔汽层时，隔汽层的设计应符合下列规定：

1  隔汽层应设置在结构层上、保温层下；

2  隔汽层应选用气密性、水密性好的材料；

3  隔汽层应沿周边墙面向上连续铺设，高出保温层上表面不得小于150mm。

5.2.5  屋面排汽构造设计应符合下列规定：

1  找平层设置的分格缝可兼作排汽道，排汽道的宽度宜为40mm；

2  排汽道应纵横贯通，并应与大气连通的排汽孔相通，排汽孔可设在檐口下或纵横排汽道的交叉处；

3  排汽道纵横间距宜为6m，屋面面积每36m2设置一个排汽孔，排汽孔应作防水处理；

4  在保温层下也可铺设带支点的塑料板，通过空腔层排水、排汽。

5.2.6  屋面保温设计的基本构造可参附录C图C.0.1-1～C.0.1-3。

5.3  隔热设计及基本构造

5.3.1  屋面隔热可采用架空、蓄水、种植等隔热层，当屋面防水等级为Ⅰ、Ⅱ级时，不宜采用蓄水屋面。

5.3.2  架空隔热层的设计应符合下列规定：

1  架空隔热层宜在屋顶有良好通风的建筑物上采用；

2  当采用混凝土板架空隔热层时，屋面坡度不宜大于5%；

3  架空隔热层的高度宜为180mm～300mm，架空板与女儿墙的距离不应小于250mm；

4  当屋面宽度大于10m 时，架空隔热层中部应设置通风屋脊；

5  架空隔热层的进风口，宜设置在当地炎热季节最大频率风向的正压区，出风口宜设置在负压区。

5.3.3  蓄水隔热层的设计应符合下列规定：

1  蓄水隔热层不宜地震设防地区和振动较大的建筑物上采用；

2  蓄水隔热层的蓄水池应采用强度等级不低于C25、抗渗等级不低于P6的现浇混凝土，蓄水池内宜采用20mm 厚防水砂浆抹面；

3  蓄水隔热层的排水坡度不宜大于0.5%；

4  蓄水隔热层应划分为若干蓄水区，每区的边长不宜大于10m，在变形缝的两侧应分成两个互不连通的蓄水区。长度超过40m的蓄水隔热层应分仓设置，分仓隔墙可采用现浇混凝土或砌体；

5  蓄水池应设溢水口、排水管和给水管，排水管应与排水出口连通；

6  蓄水池的蓄水深度宜为150mm～200mm；

7  蓄水池溢水口距分仓墙顶面的高度不得小于100mm；

8  蓄水池应设置人行通道。

5.3.4  种植隔热层的设计应符合下列规定：

1  种植屋面应根据地域、气候、建筑环境、建筑功能等条件，选择相适应的屋面构造形式；

2  种植隔热层的构造层次应包括植被层、种植土层、过滤层和排水层等；

3  种植隔热层所用材料及植物等应与当地气候条件相适应，并应符合环境保护要求；

4  种植隔热层宜根据植物种类及环境布局的需要进行分区布置，分区布置应设挡墙或挡板；

5  排水层材料应根据屋面功能及环境、经济条件等进行选择； 过滤层宜采用200g/m2～400g/ m2的土工布，过滤层应沿种植土周边向上铺设至种植土高度；

6  种植土四周应设挡墙，挡墙下部应设泄水孔，并应与排水出口连通；

7  种植土应根据种植植物的要求选择综合性能良好的材料；种植土厚度应根据不同种植土和植物种类等确定；

8  种植隔热层的屋面坡度大于20% 时，其排水层、种植土应采取防滑措施。

5.3.5  屋面隔热设计的基本构造可参附录C图C.0.2-1～C.0.2-3。

# 6  施  工

6.1  一般规定

6.1.1  承担屋面保温工程的施工企业应具备相应的资质，屋面保温工程施工前应通过图纸会审，施工单位应掌握施工图中的细部构造及有关技术要求；施工单位应编制屋面保温工程的专项施工方案或技术措施，并应进行现场技术安全交底。

6.1.2  屋面工程施工时，应建立各道工序的自检、交接检和专职人员检查的“三检”制度，并应有完整的检查记录。每道工序完工后，应经监理单位或建设单位检查验收，并应在合格后再进行下道工序施工。

6.1.3  设计变更不得降低建筑节能效果。当设计变更涉及建筑节能效果时，应经原施工图设计审查机构审查，在实施前应办理设计变更手续，并获得监理或建设单位的确认。

6.1.4  当进行下道工序或相邻工序施工时，应对屋面已完成的部分采取保护措施。伸出屋面的管道、设备或预埋件等，应在保温层和防水层施工前安设完毕。屋面保温层和防水层完工后不得进行凿孔、打洞或重物冲击等有损屋面的作业。

6.1.5  有机类保温板材在运输和储存中应远离火源和化学溶剂，应避免日光曝晒、风吹雨淋，并应避免长期受重和其他机械损伤。

6.1.6  喷涂硬泡聚氨酯的原材料应密封包装，在贮运过程中严禁烟火，应注意通风、干燥，应防止曝晒、雨淋，不得接近热源和接触强氧化、腐蚀性化学品，进场后应加标志分类存放。

6.1.7  泡沫玻璃板在运输中应有防震、防潮措施，进场后应在室内存放，堆放场地应坚实、平整、干燥。

6.1.8  屋面保温层的施工环境温度应符合下列规定：

1  干铺的保温材料可在负温度下施工；

2  用水泥砂浆粘贴的板状保温材料不宜低于5℃；

3  喷涂硬泡聚氨酯宜为15℃～35℃，空气相对湿度宜小于85%，风力等级不宜大于3级；

4  现浇泡沫混凝土宜为5℃～35℃。

6.1.9  屋面工程施工的防火安全应符合下列规定：

1  可燃类防水、保温材料进场后，应远离火源；露天堆放时，应采用不燃材料完全覆盖；

2 需要采取防火构造措施的屋面保温材料，防火隔离带施工应与保温材料施工同步进行；

3  不得直接在可燃保温材料上进行防水材料的热熔、热粘结法施工；

4  喷涂硬泡聚氨酯作业时，应避开高温环境；施工工艺、工具及服装等应采取防静电措施；

5 可燃、难燃保温材料的施工宜分区段进行，并宜做到边固定保温材料边涂抹防护层。

6  施工用照明等高温设备靠近可燃保温材料时，应采取可靠的防火保护措施。

7  施工现场应设置室内外临时消火栓系统，并满足施工现场火灾扑救的消防供水要求。

8  施工作业区应配备消防灭火器材。

6.1.10  可燃类防水、保温材料应按计划限量进场。进场后，可燃材料宜存放于库房内，露天存放时，应分类成垛堆放，垛高不应超过2m，单垛体积不应超过50m3，垛与垛之间的最小间距不应小于2m，且应采用不燃或难燃材料覆盖。

6.1.11  屋面保温隔热层施工完成后，应及时进行找平层和防水层的施工，避免保温隔热层受潮、浸泡或受损。

6.2  施工要点

6.2.1  倒置式屋面保温层施工应符合下列规定：

1  施工完的防水层，应进行淋水或蓄水试验，并应在合格后再进行保温层的铺设；

2  板状保温层的铺设应平稳，拼缝应严密；

3  保护层施工时，应避免损坏保温层和防水层。

6.2.2  隔汽层施工应符合下列规定：

1  隔汽层施工前，基层应进行清理，宜进行找平处理；

2  屋面周边隔汽层应沿墙面向上连续铺设，高出保温层上表面不得小于150mm；

3  采用卷材做隔汽层时，卷材宜空铺，卷材搭接缝应满粘，其搭接宽度不应小于80mm；采用涂膜做隔汽层时，涂料涂刷应均匀，涂层不得有堆积、起泡和露底现象；

4  穿过隔汽层的管道周围应进行密封处理。

6.2.3  屋面排汽构造施工应符合下列规定：

1  排汽道及排汽孔的设置应符合本规程5.1.5条的有关规定；

2  排汽道应与保温层连通，排汽道内可填入透气性好的材料；

3  施工时，排汽道及排汽孔均不得被堵塞；

4  屋面纵横排汽道的交叉处可埋设金属或塑料排汽管，排汽管宜设置在结构层上，穿过保温层及排汽道的管壁四周应打孔。排汽管应作好防水处理。

6.2.4  倒置式屋面采用板状保温材料时，对坡度不大于3％的不上人屋面可采取空铺法，上人屋面宜采用粘结法；坡度大于3％的屋面应采用粘结法，并应采取固定防滑措施，固定处采用密封材料填实。

6.2.5  板状材料保温层施工应符合下列规定：

1  基层应平整、干燥、干净；

2  相邻板块应错缝拼接，分层铺设的板块上下层接缝应相互错开，板间缝隙应采用同类材料嵌填密实；

3  采用干铺法施工时，板状保温材料应紧靠在基层表面上，并应铺平垫稳；

4  采用粘结法施工时，胶粘剂应与保温材料相容，板状保温材料应贴严、粘牢，在胶粘剂固化前不得上人踩踏；

5  采用机械固定法施工时，固定件应固定在结构层上，固定件的间距应符合设计要求。

6.2.6  保温板应采用专用工具裁切，裁切边应垂直、平整，拼缝处应严密，不得张口。在出屋面管道、设备基础周围铺设保温板处，应对保温板准确切割，铺贴应严密吻合。

6.2.7  喷涂硬泡聚氨酯保温层施工应符合下列规定：

1  喷涂硬泡聚氨酯屋面保温施工应使用专用喷涂设备，喷涂设备不得置于已喷涂的硬泡聚氨酯层上；

2  喷涂硬泡聚氨酯的配比应准确计量，发泡厚度应均匀一致；

3  施工前应对喷涂设备进行调试，宜喷涂三块500mm×500mm、厚度不小于50mm的试块、进行材料性能检测；

4  喷涂时喷嘴与施工基面的间距应由试验确定；间距一般宜为200mm至800 mm之间；

5  根据设计厚度，一个作业面应分几遍喷涂完成，每遍厚度不宜大于15mm。当日的施工作业面应于当日连续地喷涂施工完毕；

6  在天沟、檐沟的连接处应连续喷涂。在伸出屋面的管道、屋面与山墙间变形缝以及保温层收口处应连续喷涂至泛水高；

7  硬泡聚氨酯喷涂后20min内严禁上人。

8  喷涂作业时，应采取防止污染的遮挡措施。

6.2.8  硬泡聚氨酯防水保温一体化板施工应符合下列规定：

1  硬泡聚氨酯防水保温一体化板应采用专用粘结砂浆点粘法或条粘法施工；

2  施工前应对基层质量进行验收，基层面排水坡度应符合设计要求，表面应做到平整、坚实、干燥、干净；

3  夏季粘贴板材前，应将施工基层用清水润湿；

4  板材粘贴就位24h后，应对接缝进行防水处理。

6.2.9  坡屋面板状保温材料施工应符合下列规定：

1  应自屋盖的檐口向上铺贴，阴角和阳角处的板块接槎时应割成角度，接槎应紧密，并应用钢丝网连接，钢丝网宽度应大于300mm；

2  屋面及檐口处的板块应采用预留好的埋件固定牢固，固定点应采用密封材料密封；

3  泡沫玻璃作为保温层时，应对泡沫玻璃表面加设玻纤布或聚酯毡保护膜。

6.2.10  种植隔热层施工应符合下列规定：

1  种植隔热层挡墙或挡板施工时，留设的泄水孔位置应准确，并不得堵塞；

2  凹凸型排水板宜采用搭接法施工，搭接宽度应根据产品的规格具体确定；网状交织排水板宜采用对接法施工；采用陶粒作排水层时，铺设应平整，厚度应均匀；

3  过滤层土工布铺设应平整、无皱折，搭接宽度不应小于100mm，搭接宜采用粘合或缝合处理；土工布应沿种植土周边向上铺设至种植土高度；

4  种植土层的荷载应符合设计要求；种植土、植物等应在屋面上均匀堆放，且不得损坏防水层。

6.2.11  架空隔热层施工应符合下列规定：

1  架空隔热层施工前，应将屋面清扫干净，并应根据架空隔热制品的尺寸弹出支座中线；

2  在架空隔热制品支座底面，应对卷材、涂膜防水层采取加强措施；

3  铺设架空隔热制品时，应随时清扫屋面防水层上的落灰、杂物等，操作时不得损伤已完工的防水层；

4  架空隔热制品的铺设应平整、稳固，缝隙应勾填密实。

6.2.12  蓄水隔热层施工应符合下列规定：

1  蓄水池的所有孔洞应预留，不得后凿。所设置的溢水管、排水管和给水管等，应在混凝土施工前安装完毕；

2  每个蓄水区的防水混凝土应一次浇筑完毕，不得留置施工缝；

3  蓄水池的防水混凝土施工时，环境气温宜为5℃～35℃ ，并应避免在冬期和高温期施工；

4  蓄水池的防水混凝土完工后，应及时进行养护，养护时间不得少于14d；蓄水后不得断水；

5  蓄水池的溢水口标高、数量、尺寸应符合设计要求；过水孔应设在分仓墙底部，排水管应与水落管连通。

6.2.13  屋面防火隔离带保温板应采用满粘法。板面应平齐，其坡度、坡向应与屋面保温层一致。板间缝隙不宜大于1.5mm。

6.2.14  屋面变形分隔缝的设置部位与构造、屋面与突出屋面墙体交接处的保温和防火构造应符合设计要求。

6.2.15 屋面防火隔离带施工时，应采取防雨、防潮措施。屋面保温工程施工完成后，应及时施工屋面面层（含防水层）。

6.2.16  坡屋面施工时，应按坡度走向自下而上进行。当建筑设计无上返封檐板时，应设置经防腐处理的金属挡板或其它支挡措施。

# 7  验  收

7.1  一般规定

7.1.1  屋面保温工程的质量验收，应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300、《屋面工程质量验收规范》GB 50207、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411、《倒置式屋面工程技术规程》JGJ 230、《坡屋面工程技术规范》GB 50693和浙江省《建筑节能工程施工质量验收规范实施细则》等现行国家、行业与地方标准的相关规定。

7.1.2  监理单位应当依照法律、法规、建筑工程承包合同履行职责，按产品性能要求及建筑节能设计文件要求，对屋面保温工程的实施进行全过程监理。

7.1.3  屋面保温工程的施工，应在基层质量验收合格后进行。施工过程中应及时进行质量检查、隐蔽工程验收和检验批验收，施工完成后应进行保温工程验收。

7.1.4  屋面保温工程的检验批划分应符合下列规定：

1  采用相同材料、工艺和施工做法的保温隔热工程，按屋面面积每500m2～1000m2划分为一个检验批，不足500m2也为一个检验批。每个检验批的抽检数量，应按屋面面积100m2抽查1处，每处应为10 m2，且不得少于3处。热桥部位的保温做法全数检查。

防火隔离带采用相同材料﹑工艺和施工做法时，应以每个屋面带长100m划分为一个检验批，不足100m也为一个检验批；

2  检验批的划分也可根据与施工流程相一致且方便施工与验收的原则，由施工单位与监理（建设）单位共同商定。

7.1.5  屋面保温工程的检验批质量验收合格，应符合下列规定：

1  检验批应按主控项目和一般项目验收；

2  主控项目应全部合格；

3  一般项目应合格。当采用计数检查时，检查结果应有90%及以上的检查点（值）符合合格质量标准的要求，且其最大值不应超过允许偏差的1.2倍；

4  应具有完整的施工操作依据和质量检查记录。

7.1.6  屋面保温工程的分项工程质量验收合格，应符合下列规定：

1  分项工程所含的检验批均应合格；

2  分项工程所含检验批的质量验收记录应完整。

7.1.7  屋面保温工程应对下列部位或内容进行隐蔽工程验收，并应有详细的文字记录和必要的图像资料：

1  基层；

2  保温层的敷设方式、厚度；板材缝隙填充质量；

3  屋面热桥部位；

4  隔汽层。

7.1.8  屋面保温工程施工质量验收时，施工单位应提供下列文件和记录：

1  屋面保温工程设计文件和设计变更文件。

2  屋面保温工程施工方案。

3  屋面保温工程所用的主要材料、成品、半成品的合格证及检（试）验报告，主要材料和产品的进场复验报告。

4  隐蔽工程质量检验记录、检验批质量验收记录、分项工程质量验收记录。

5  现场检测报告。

6  工程质量问题的处理方案和验收记录。

7  其它必要的文件和记录。

7.1.9  保温材料进场验收应符合下列规定：

1  应对材料的质量合格证明文件进行核查，并应经监理工程师（建设单位代表）确认，纳入工程技术档案。

2  应对材料的品种、规格、包装、外观和尺寸等进行检查验收，并应经监理工程师（建设单位代表）确认，形成相应的验收记录。

3  进场材料应按照附录D表D.0.1的规定在施工现场抽样复验。复验应为见证取样送检。

7.2  主控项目

7.2.1  用于屋面保温工程的保温隔热材料，其品种、规格应符合设计要求和相关标准的规定。

检验方法：观察、尺量检查；核查质量证明文件。

检查数量：按进场批次，每批随机抽取3个试样进行检查；质量证明文件应按照其出厂检验批进行核查。

7.2.2  屋面保温工程使用的保温隔热材料，其导热系数、密度、吸水率、抗压强度或压缩强度、燃烧性能应符合设计所选用材料性能要求。

检查方法：核查质量证明文件及进场复验报告。

检查数量：对质量证明文件和进场复验报告进行全数检查。

7.2.3  屋面保温工程使用的保温隔热材料，进场时应对其导热系数、密度、抗压强度或压缩强度、燃烧性能进行复验，复验应为见证取样送检。

7.2.4  屋面保温隔热的铺设方式、厚度、缝隙填充质量及屋面热桥部位的保温隔热做法，必须符合设计要求和有关标准的规定。板状材料保温层厚度偏差应为±5%，且不得大于4mm；现场成型保温材料平均厚度不得有负偏差。

检验方法：厚度采用钢针插入和尺量检查，其他采用观察检查。

检查数量：每100m2抽查一处，每处10m2，整个屋面抽查不得少于3处。

7.2.5  屋面的通风隔热架空层，其架空高度、安装方式、通风口位置及尺寸应符合设计及有关标准要求。架空层内不得有杂物。架空面层应完整，不得有断裂和露筋等缺陷。

架空屋面的进风口应设在当地炎热季节最大频率风向的正压区，出风口设在负压区。

架空板的铺设应平整稳固；缝隙宜采用水泥砂浆或混合砂浆嵌填。

检验方法：高度、位置、尺寸采用尺量检查；其余采用观察检查。

检查数量：每100m2抽查一处，每处10m2，整个屋面抽查不得少于3处。

7.2.6  屋面的隔气层位置应符合设计要求，隔气层应完整、严密。

检验方法：对照设计观察检查；核查隐蔽工程验收记录。

检查数量：每100m2抽查一处，每处10m2，整个屋面抽查不得少于3处。

7.2.7  保温层与基层及各层之间应粘结牢固，且无空鼓、无脱落。

检验方法：小锤轻击和观察检查；核查工程隐蔽记录。

检查数量：每个检验批抽查不少于3处。

7.3　一般项目

7.3.1  屋面保温工程应按施工方案施工，并应符合下列规定：

1  现场采用喷、浇等工艺施工的保温层，其配合比应计量准确、搅拌均匀、分层连续施工，表面平整，坡向正确。

2  板材应粘贴牢固、缝隙严密、平整。

检验方法：观察、尺量检查，称重检查。

检查数量：每100 m2抽查一处，每处10 m2，整个屋面抽查不少于3处。

7.3.2  屋面保温工程基层应平整、干净、干燥。

检验方法：观察。

检查数量：每100 m2抽查一处，每处10 m2，整个屋面抽查不少于3处。

7.3.3  板状材料保温层固定件的规格、数量和位置均应符合设计要求；垫片应与保温层表面齐平。

检验方法：观察检查。

检查数量：每100 m2抽查一处，每处10 m2，整个屋面抽查不少于3处。

7.3.4  板状材料保温层表面平整度的允许偏差为5mm，接缝高低差允许偏差为2mm。

检验方法：2m靠尺和塞尺检查。

检查数量：每100m2抽查一处，每处10 m2，整个屋面抽查不少于3处。

7.3.5  现场喷、浇等工艺施工的保温层表面平整度的允许偏差为5mm。

检验方法：2m靠尺和塞尺检查。

检查数量：每100 m2抽查一处，每处10 m2，整个屋面抽查不少于3处。

7.3.6  现浇泡沫混凝土不得有贯通性裂缝，已经疏松、起砂、起皮现象。

检验方法：观察检查。

检查数量：每100 m2抽查一处，每处10 m2，整个屋面抽查不少于3处。

7.3.7  坡屋面、内架空屋面当采用敷设于屋面内侧的保温材料做保温隔热层时，保温隔热层应有防潮措施，其表面应有保护层，保护层的做法应符合设计要求。

检验方法：观察、尺量检查；核查隐蔽工程验收记录。

检查数量：每100 m2抽查一处，每处10 m2，整个屋面抽查不少于3处。

7.3.8  架空隔热制品距山墙或女儿墙不得小于250mm。

检验方法：观察和尺量检查。

检查数量：每100 m2抽查一处，每处10 m2，整个屋面抽查不少于3处。

7.3.9  架空隔热层的高度及通风屋脊、变形缝做法，应符合设计要求。

检验方法：观察和尺量检查。

检查数量：每100 m2抽查一处，每处10 m2，整个屋面抽查不少于3处。

7.3.10  架空隔热制品接缝高低差的允许偏差为3mm。

检验方法：直尺和塞尺检查

检查数量：每100 m2抽查一处，每处10 m2，整个屋面抽查不少于3处。

7.3.11  防火隔离带的防火保温材料应密实、均匀、平整、美观，粘贴应饱满。

检验方法：检查隐蔽工程验收记录。

检查数量：每个检验批抽查不少于3处。

# 附录A  屋面保温工程热工参数

（资料性附录）

表A.0.1  屋面保温材料的主要性能指标

| 材料名称 |  | 表观密度 或干密度(kg/m3) | 体积吸水率 (v/v,%) | 导热系数标准值 λ[W/(m·K)] | 修正系数 а | 导热系数计算值 λc [W/(m·K)] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 挤塑板 |  | - | ≤1.5 | 0.030 | 1.2 | 0.036 |
| 聚苯板 |  | ≥20 | ≤4.0 | 0.041 | 1.3 | 0.053 |
| 喷涂硬泡聚氨酯 | Ⅰ型 | ≥35 | ≤3.0 | 0.024 | 1.1 | 0.026 |
|  | Ⅱ型 | ≥45 | ≤2.0 |  |  |  |
|  | Ⅲ型 | ≥55 | ≤1.0 |  |  |  |
| 硬泡聚氨酯板 |  | ≥30 | ≤4.0 | 0.024 | 1.1 | 0.026 |
| 硬泡聚氨酯防水保温一体化板 |  | ≥35 | ≤3.0 | 0.024 | 1.1 | 0.026 |
| 酚醛泡沫保温板 |  | ≥60 | ≤7.5 | 0.025 | 1.2 | 0.030 |
| 石墨改性聚苯乙烯泡沫板 |  | 18～25 | ≤4.0 | 0.032 | 1.2 | 0.038 |
| 热固型改性聚苯乙烯保温板 |  | 35～50 | ≤3.0 | 0.036 | 1.2 | 0.043 |
| 泡沫玻璃保温板 |  | 160～180 | ≤0.5 | 0.062 | 1.2 | 0.074 |
| 泡沫玻璃粘结板 |  | ≤250 | ≤4.0 | 0.070 | 1.2 | 0.084 |
| 泡沫玻璃再生板 |  | ≤400 | ≤10.0 | 0.100 | 1.2 | 0.120 |
| 憎水型微孔硅酸钙保温板 |  | ≤220 | ≤3.0 | 0.050 | 1.2 | 0.060 |
| 泡沫混凝土板 |  | ≤250 | ≤8.0 | 0.065 | 1.2 | 0.078 |
| 超薄真空绝热保温板 |  | - | ≤3.0 | 0.008 | 1.4 | 0.011 |

表A.0.2-1  普通平屋面的保温材料、厚度及传热系数表  [W/(m2·K)]

| 材料名称 | 设计厚度（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20 | 25 | 30 | 35 |  | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
| 挤塑板 | - | 0.93 | 0.82 | 0.74 |  | 0.67 | 0.61 | 0.56 | 0.52 | 0.49 | 0.46 | 0.43 | 0.41 | 0.38 | 0.36 | 0.35 |
| 聚苯板 | - | - | - | 0.96 |  | 0.88 | 0.81 | 0.75 | 0.70 | 0.66 | 0.62 | 0.59 | 0.56 | 0.53 | 0.50 | 0.48 |
| 喷涂硬泡聚氨酯、硬泡聚氨酯板 | 0.87 | 0.74 | 0.65 | 0.58 |  | 0.52 | 0.47 | 0.43 | 0.40 | 0.37 | 0.35 | 0.32 | 0.31 | 0.29 | 0.27 | 0.26 |
| 硬泡聚氨酯防水保温一体化板 | 0.87 | 0.74 | 0.65 | 0.58 |  | 0.52 | 0.47 | 0.43 | 0.40 | 0.37 | 0.35 | 0.32 | 0.31 | 0.29 | 0.27 | 0.26 |
| 酚醛泡沫保温板 | 0.95 | 0.82 | 0.72 | 0.64 |  | 0.58 | 0.53 | 0.49 | 0.45 | 0.42 | 0.39 | 0.37 | 0.35 | 0.33 | 0.31 | 0.30 |
| 石墨改性聚苯乙烯泡沫板 | - | 0.96 | 0.85 | 0.77 |  | 0.70 | 0.64 | 0.59 | 0.55 | 0.51 | 0.48 | 0.45 | 0.42 | 0.40 | 0.38 | 0.36 |
| 热固型改性聚苯乙烯保温板 | - | - | 0.92 | 0.83 |  | 0.76 | 0.70 | 0.65 | 0.60 | 0.56 | 0.53 | 0.50 | 0.47 | 0.45 | 0.42 | 0.40 |
| 憎水型微孔硅酸钙保温板 | - | - | - | - |  | 0.95 | 0.88 | 0.82 | 0.77 | 0.72 | 0.68 | 0.64 | 0.61 | 0.58 | 0.56 | 0.53 |
| 泡沫玻璃板 | - | - | - | - |  | - | - | 0.94 | 0.89 | 0.84 | 0.79 | 0.75 | 0.72 | 0.68 | 0.65 | 0.62 |
| 泡沫混凝土板 | - | - | - | - |  | - | 1.04 | 0.97 | 0.92 | 0.87 | 0.82 | 0.78 | 0.74 | 0.71 | 0.68 | 0.65 |
| 超薄真空绝热保温板 | 0.45 | 0.38 | 0.32 | 0.28 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | 构造层次 |  |  |  |  |  |  |  | 导热系数[W/m·K] |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ①细石钢筋混凝土 40mm |  |  |  |  |  |  |  | λ=1.740 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ②隔离层+防水层 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ③水泥砂浆找平层 20mm |  |  |  |  |  |  |  | λ=0.930 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ④保温层（d厚） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ⑤水泥砂浆找平层 20mm |  |  |  |  |  |  |  | λ=0.930 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ⑥轻骨料混凝土找坡层最薄处30mm |  |  |  |  |  |  |  | λ=0.300 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ⑦钢筋混凝土屋面板 120mm |  |  |  |  |  |  |  | λ=1.740 |  |  |  |

表A.0.2-2  普通坡屋面的保温材料、厚度及传热系数表  [W/(m2·K)]

| 材料名称 | 设计厚度（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20 | 25 | 30 | 35 |  | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
| 挤塑板 | - | - | 0.89 | 0.80 |  | 0.72 | 0.65 | 0.60 | 0.55 | 0.51 | 0.48 | 0.45 | 0.42 | 0.40 | 0.38 | 0.36 |
| 聚苯板 | - | - | - | - |  | 0.96 | 0.88 | 0.81 | 0.76 | 0.71 | 0.66 | 0.62 | 0.59 | 0.56 | 0.53 | 0.50 |
| 喷涂硬泡聚氨酯 | 0.95 | 0.80 | 0.70 | 0.61 |  | 0.55 | 0.50 | 0.45 | 0.42 | 0.39 | 0.36 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 | 0.27 |
| 硬泡聚氨酯板 | 0.95 | 0.80 | 0.70 | 0.61 |  | 0.55 | 0.50 | 0.45 | 0.42 | 0.39 | 0.36 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 | 0.27 |
| 硬泡聚氨酯防水保温一体化板 | 0.95 | 0.80 | 0.70 | 0.61 |  | 0.55 | 0.50 | 0.45 | 0.42 | 0.39 | 0.36 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 | 0.27 |
| 酚醛泡沫保温板 | - | 0.89 | 0.78 | 0.69 |  | 0.62 | 0.56 | 0.51 | 0.47 | 0.44 | 0.41 | 0.38 | 0.36 | 0.34 | 0.32 | 0.30 |
| 石墨改性聚苯乙烯泡沫板 | - | - | 0.93 | 0.83 |  | 0.75 | 0.68 | 0.62 | 0.58 | 0.54 | 0.50 | 0.47 | 0.44 | 0.42 | 0.40 | 0.38 |
| 热固型改性聚苯乙烯保温板 | - | - | - | 0.91 |  | 0.82 | 0.75 | 0.69 | 0.64 | 0.60 | 0.56 | 0.52 | 0.49 | 0.47 | 0.44 | 0.42 |
| 泡沫玻璃板 | - | - | - | - |  | - | - | - | 0.97 | 0.91 | 0.86 | 0.81 | 0.77 | 0.73 | 0.70 | 0.67 |
| 憎水型微孔硅酸钙保温板 | - | - | - | - |  | - | 0.97 | 0.89 | 0.83 | 0.78 | 0.73 | 0.69 | 0.65 | 0.62 | 0.59 | 0.56 |
| 泡沫水泥板 | - | - | - | - |  | - | - | - | - | 0.95 | 0.89 | 0.85 | 0.80 | 0.76 | 0.73 | 0.70 |
| 超薄真空绝热保温板 | 0.48 | 0.39 | 0.33 | 0.29 |  | 0.26 | 0.23 | 0.21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | 构造层次 |  |  |  |  |  |  |  | 导热系数[W/m·K] |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ①瓦、挂瓦条、顺水条 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ②细石钢筋混凝土 40mm |  |  |  |  |  |  |  | λ=1.740 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ③隔离层+防水层 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ④水泥砂浆找平层 20mm |  |  |  |  |  |  |  | λ=0.930 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ⑤保温层（d厚） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ⑥水泥砂浆找平层 20mm |  |  |  |  |  |  |  | λ=0.930 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ⑦钢筋混凝土屋面板 120mm |  |  |  |  |  |  |  | λ=1.740 |  |  |  |

表A.0.2-3  倒置式平屋面的保温材料、厚度及传热系数表  [W/(m2·K)]

| 材料名称 | 计算厚度（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20 | 25 | 30 | 35 |  | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
| 挤塑板 | - | 0.93 | 0.82 | 0.74 |  | 0.67 | 0.61 | 0.56 | 0.52 | 0.49 | 0.46 | 0.43 | 0.41 | 0.38 | 0.36 | 0.35 |
| 喷涂硬泡聚氨酯 | 0.87 | 0.74 | 0.65 | 0.58 |  | 0.52 | 0.47 | 0.43 | 0.40 | 0.37 | 0.35 | 0.32 | 0.31 | 0.29 | 0.27 | 0.26 |
| 硬泡聚氨酯板 | 0.87 | 0.74 | 0.65 | 0.58 |  | 0.52 | 0.47 | 0.43 | 0.40 | 0.37 | 0.35 | 0.32 | 0.31 | 0.29 | 0.27 | 0.26 |
| 硬泡聚氨酯防水保温一体化板 | 0.87 | 0.74 | 0.65 | 0.58 |  | 0.52 | 0.47 | 0.43 | 0.40 | 0.37 | 0.35 | 0.32 | 0.31 | 0.29 | 0.27 | 0.26 |
| 热固型改性聚苯乙烯保温板 | - | - | 0.92 | 0.83 |  | 0.76 | 0.70 | 0.65 | 0.60 | 0.56 | 0.53 | 0.50 | 0.47 | 0.45 | 0.42 | 0.40 |
| 泡沫玻璃板 | - | - | - | - |  | - | - | 0.94 | 0.89 | 0.84 | 0.79 | 0.75 | 0.72 | 0.68 | 0.65 | 0.62 |
| 憎水型微孔硅酸钙保温板 | - | - | - | - |  | 0.95 | 0.88 | 0.82 | 0.77 | 0.72 | 0.68 | 0.64 | 0.61 | 0.58 | 0.56 | 0.53 |
| 超薄真空绝热保温板 | 0.45 | 0.38 | 0.32 | 0.28 |  | 0.25 | 0.22 | 0.20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | 构造层次 |  |  |  |  |  |  |  | 导热系数[W/m·K] |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ①细石钢筋混凝土 40mm |  |  |  |  |  |  |  | λ=1.740 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ②附加防水层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ③水泥砂浆找平层 20mm |  |  |  |  |  |  |  | λ=0.930 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ④保温层（d厚） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ⑤隔离层+防水层 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ⑥水泥砂浆找平层 20mm |  |  |  |  |  |  |  | λ=0.930 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ⑦轻骨料混凝土找坡层最薄处30mm |  |  |  |  |  |  |  | λ=0.300 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ⑧钢筋混凝土屋面板 120mm |  |  |  |  |  |  |  | λ=1.740 |  |  |  |

注：倒置式屋面保温层的设计厚度按计算厚度增加25%；

表A.0.2-4  倒置式坡屋面的保温材料、厚度及传热系数表  [W/(m2·K)]

| 材料名称 | 计算厚度（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20 | 25 | 30 | 35 |  | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
| 挤塑板 | - | - | 0.89 | 0.80 |  | 0.72 | 0.65 | 0.60 | 0.55 | 0.51 | 0.48 | 0.45 | 0.42 | 0.40 | 0.38 | 0.36 |
| 喷涂硬泡聚氨酯 | 0.95 | 0.80 | 0.70 | 0.61 |  | 0.55 | 0.50 | 0.45 | 0.42 | 0.39 | 0.36 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 | 0.27 |
| 硬泡聚氨酯板 | 0.95 | 0.80 | 0.70 | 0.61 |  | 0.55 | 0.50 | 0.45 | 0.42 | 0.39 | 0.36 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 | 0.27 |
| 硬泡聚氨酯防水保温一体化板 | 0.95 | 0.80 | 0.70 | 0.61 |  | 0.55 | 0.50 | 0.45 | 0.42 | 0.39 | 0.36 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 | 0.27 |
| 热固型改性聚苯乙烯保温板 | - | - | - | 0.91 |  | 0.82 | 0.75 | 0.69 | 0.64 | 0.60 | 0.56 | 0.52 | 0.49 | 0.47 | 0.44 | 0.42 |
| 泡沫玻璃板 | - | - | - | - |  | - | - | - | 0.97 | 0.91 | 0.86 | 0.81 | 0.77 | 0.73 | 0.70 | 0.67 |
| 憎水型微孔硅酸钙保温板 | - | - | - | - |  | - | 0.97 | 0.89 | 0.83 | 0.78 | 0.73 | 0.69 | 0.65 | 0.62 | 0.59 | 0.56 |
| 超薄真空绝热保温板 | 0.48 | 0.39 | 0.33 | 0.29 |  | 0.26 | 0.23 | 0.21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | 构造层次 |  |  |  |  |  |  |  | 导热系数[W/m·K] |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ①瓦、挂瓦条、顺水条 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ②细石钢筋混凝土 40mm |  |  |  |  |  |  |  | λ=1.740 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ③附加防水层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ④水泥砂浆找平层 20mm |  |  |  |  |  |  |  | λ=0.930 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ⑤保温层（d厚）（见下表） |  |  |  |  |  |  |  | （见表A.0.1） |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ⑥隔离层+防水层 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ⑦水泥砂浆找平层 20mm |  |  |  |  |  |  |  | λ=0.930 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ⑧钢筋混凝土屋面板 120mm |  |  |  |  |  |  |  | λ=1.740 |  |  |  |

注：倒置式屋面保温层的设计厚度按计算厚度增加25%；

# 附录B  屋面工程细部构造

（资料性附录）

B.0.1  檐口、檐沟、女儿墙保温做法应符合下列规定：

1 檐口、檐沟部位可不做保温，应做好防水层，做法可参见图B.0.1-1～B.0.1-6。

图B.0.1-1  普通屋面檐口处基本构造示意图

图B.0.1-2  普通屋面檐沟处基本构造示意图

图B.0.1-3  倒置式屋面檐口处基本构造示意图

图B.0.1-4  倒置式屋面檐沟处基本构造示意图

图B.0.1-5  坡屋面檐口处基本构造示意图

图B.0.1-6  坡屋面檐沟处基本构造示意图

2 女儿墙外墙面保温做法同外墙，内侧应设置保温层。女儿墙保温做法见图B.0.1-7。

图B.0.1-7  女儿墙保温

B.0.2  屋面变形缝保温做法应符合下列规定：

1 保温层宜连续保温到变形缝顶部。

2 变形缝内宜填充泡沫塑料，上部填放衬垫材料，并用卷材封盖。

3 顶部应加扣混凝土盖板或金属盖板见图B.0.2。

图B.0.2  屋面变形缝保温

B.0.3  水落口保温做法应符合下列规定：

1  水落口埋设标高应考虑水落口设防时增加的保温层厚度及排水坡度加大的尺寸。

2  水落口周围直径500mm 范围内的坡度不应小于5％；水落口与基层接触处应留宽20mm、深20mm 凹槽，嵌填密封材料。

3  保温层距水落口500mm 的范围内应逐渐均匀减薄，最薄处厚度不应小于15mm。并伸入水落口50mm。见图B.0.3-1、B.0.3-2。

4  防水层伸入水落口杯内不应小于50mm，并应粘结牢固。

图B.0.3-1  普通屋面女儿墙水落口

图B.0.3-2  普通屋面内排水水落口

B.0.4  伸出屋面管道保温做法应符合下列规定：

1 伸出屋面管道周围的找坡层应做成圆锥台。

2 保温层应直接做至管道距屋面高度250mm 处，防水材料收头处应采用金属盖板加箍箍紧，并用密封材料封严。见图B.0.4。

图B.0.4  伸出屋面管道基本构造示意图

B.0.5  屋面出入口、坡屋脊保温做法应符合下列规定：

１ 屋面垂直出入口保温层应直接连续至顶部；收头应采用金属压条钉压固定和密封材料封严。

２ 屋面水平出入口保温层应直接连续至出入口混凝土踏步下，收头应采用金属压条钉压固定和密封材料封严，并在保温层外侧设护墙。见图B.0.5-1。

３ 坡屋脊、老虎窗的保温做法见图B.0.5-2、图B.0.5-3。

图B.0.5-1  屋面入落口

图B.0.5-2  屋脊

图B.0.5-3  老虎窗

B.0.6  排汽管设置构造

1 对需要铺设排汽管道的屋面，排汽管道设置在保温层中，在穿过保温层的管道上打排汽孔，排汽孔呈梅花状分布。

2 根据屋面的情况布置排汽管道，排汽管道要纵横贯通，在保温层内形成有效的排汽网。

3 在排汽管道上设置排汽出口，排汽出口与大气相通，在屋面面积每36m2的范围内设置1个出气口，在排汽管出口处要做防水处理，防水层高度不低于300mm。排汽管构造做法见图B.0.6。

图B.0.6  排汽管

# 附录C  屋面保温隔热基本构造参考图

（资料性附录）

C.0.1  屋面保温设计基本构造可参照图C.0.1-1～C.0.1-3。

图C.0.1-1  普通屋面保温基本构造示意图

图C.0.1-2  倒置式屋面基本构造示意图

图C.0.1-3  坡屋面保温构造示意图

C.0.2  屋面隔热设计基本构造可参照图C.0.2-1～C.0.2-3。

图C.0.2-1  架空屋面隔热构造示意图

图C.0.2-2  种植屋面隔热构造示意图

图C.0.2-3  蓄水屋面隔热构造示意图

# 附录D  屋面保温材料进场检验项目

表D.0.1  屋面保温材料进场检验项目

| 序号 | 材料名称 | 组批及抽样 | 外观质量检验 | 物理性能检验 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挤塑板 | 同类型、同规格按50m3为一批，不足50m3的按一批计。 在每批产品中随机抽取10块进行规格、尺寸和外观质量检验。从规格、尺寸和外观质量检验合格的产品中，随机取样进行物理性能试验。 | 表面平整，无夹杂物，颜色均匀；无明显气泡、裂口、变形。 | 压缩强度、导热系数、燃烧性能。 |
| 2 | 聚苯板 | 同规格按100m3为一批，不足100m3的按一批计。 在每批产品中随机抽取20块进行规格、尺寸和外观质量检验。从规格、尺寸和外观质量检验合格的产品中，随机取样进行物理性能试验。 | 色泽均匀，阻燃型应掺有颜色的颗粒；表面平整，无明显收缩变形和膨胀变形；熔结良好；无明显油渍和杂质。 | 表观密度、压缩强度、导热系数、燃烧性能。 |
| 3 | 喷涂硬泡聚氨酯 | 按喷涂面积，500m2以下取一组，500～1000m2 取两组，1000 m2 以上每1000 m2 取两组。 | 表面平整，破损、脱层、起鼓、孔洞及缝隙，厚度均匀一致 | 导热系数、密度、抗压强度、尺寸稳定性、燃烧性能 |
| 4 | 硬泡聚氨酯板 | 同原料、同配方、同工艺条件按50m3为一批，不足50m3的按一批计。 在每批产品中随机抽取10块进行规格、尺寸和外观质量检验。从规格、尺寸和外观质量检验合格的产品中，随机取样进行物理性能试验。 | 表面平整，无严重凹凸不平。 | 表观密度、压缩强度、导热系数、燃烧性能。 |

续表D.0.1

| 序号 | 材料名称 | 组批及抽样 | 外观质量检验 | 物理性能检验 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 硬泡聚氨酯防水保温一体化板 | 同一原材料、同一配方、同一工艺条件下连续生产的产品：500～1000m2为一批，不足500m2的也按一批计。 在每批产品中随机抽取10块进行规格、尺寸和外观质量检验。从规格、尺寸和外观质量检验合格的产品中，随机取样进行物理性能试验。 | 表面平整，无破损、无明显裂纹、脱层、起鼓等现象。 | 表观密度、压缩强度、导热系数、燃烧性能。 |
| 6 | 酚醛泡沫板 | 同一原材料、同一配方、同一工艺条件下连续生产的产品：500～1000m2为一批，不足500m2的也按一批计。 在每批产品中随机抽取10块进行规格、尺寸和外观质量检验。从规格、尺寸和外观质量检验合格的产品中，随机取样进行物理性能试验。 | 表面平整，无破损、无明显裂纹、脱层、起鼓等现象。 | 表观密度、压缩强度、导热系数、燃烧性能。 |
| 7 | 石墨改性聚苯乙烯泡沫板 | 同一原材料、同一配方、同一工艺条件下连续生产的产品：500～1000m2为一批，不足500m2的也按一批计。 在每批产品中随机抽取10块进行规格、尺寸和外观质量检验。从规格、尺寸和外观质量检验合格的产品中，随机取样进行物理性能试验。 | 表面较平整，无明显破损、裂纹、脱层、起鼓等现象。 | 表观密度、压缩强度、导热系数、燃烧性能。 |
| 8 | 热固改性聚苯乙烯泡沫板 | 同一原材料、同一配方、同一工艺条件下连续生产的产品：500～1000m2为一批，不足500m2的也按一批计。 在每批产品中随机抽取10块进行规格、尺寸和外观质量检验。从规格、尺寸和外观质量检验合格的产品中，随机取样进行物理性能试验。 | 表面较平整，无明显破损、裂纹、脱层、起鼓等现象。 | 表观密度、压缩强度、导热系数、燃烧性能。 |

续表D.0.1

| 序号 | 材料名称 | 组批及抽样 | 外观质量检验 | 物理性能检验 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 泡沫玻璃保温板、泡沫玻璃粘结板、泡沫玻璃再生板 | 同品种、同规格按250件为一批，不足250件的按一批计。 在每批产品中随机抽取6个包装箱，每箱各抽取1块进行规格、尺寸和外观质量检验。从规格、尺寸和外观质量检验合格的产品中，随机取样进行物理性能试验。 | 垂直度、最大弯曲度、缺棱、缺角、孔道、裂纹。 | 表观密度、抗压强度、导热系数、燃烧性能。 |
| 10 | 憎水型微孔硅酸钙保温板 | 同品种、同规格按250～500件为一批，不足250件的也按一批计。 在每批产品中随机抽取6个包装箱，每箱各抽取1块进行规格、尺寸和外观质量检验。从规格、尺寸和外观质量检验合格的产品中，随机取样进行物理性能试验。 | 板面平整，无明显破损、裂纹、起鼓、孔洞等现象。 | 表观密度、压缩强度、导热系数、吸水率、燃烧性能。 |
| 11 | 泡沫混凝土板 | 同品种、同规格、同强度等级按200m3为一批，不足200m3的按一批计。 在每批产品中随机抽取50块进行规格、尺寸和外观质量检验。从规格、尺寸和外观质量检验合格的产品中，随机取样进行物理性能 | 缺棱掉角；平面弯曲；裂纹、爆裂、粘膜和损坏深度；表面酥松、层裂；表面油污。 | 表观密度、压缩强度、导热系数、燃烧性能。 |
| 12 | 超薄真空绝热保温板 | 同一原材料、同一配方、同一工艺条件下连续生产的产品：500～1000m2为一批，不足500m2的也按一批计。 在每批产品中随机抽取10块进行规格、尺寸和外观质量检验。从规格、尺寸和外观质量检验合格的产品中，随机取样进行物理性能试验。 | 表面较平整，无明显破损、裂纹、脱层、起鼓等现象。 | 表观密度、压缩强度、导热系数、燃烧性能。 |

# 本规程用词说明

1 为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”。

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”。

3）对表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”。

表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2 条文中指明应按其它有关标准、规范执行时，写法为“应符合……的要求或规定”或“应按……执行”。非必须按所指定的标准、规范执行时，写法为“可参照……执行”。

# 本规程引用标准名录

1  《屋面工程技术规范》GB 50345

2  《建筑设计防火规范》GB 50016

3  《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料》GB/T 10801. 2

4  《硬质泡沫塑料 压缩性能的测定》 GB/T 8813

5  《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》 GB/T 6343

6  《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法》 GB/T 10294

7  《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 热流计法》GB/T 10295

8  《硬质泡沫塑料 尺寸稳定性试验方法》 GB/T 8811

9  《建筑材料水蒸气透过性能试验方法》 GB/T 17146

10  《硬质泡沫塑料吸水率的测定》  GB/T 8810

11  《建筑材料及制品燃烧性能分级》 GB 8624

12  《绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料》GB/T 10801. 1

13  《硬泡聚氨酯保温防水工程技术规范》GB 50404

14  《塑料导热系数试验方法 护热平板法》 GB 3399

15  《硬质泡沫塑料 开孔和闭孔体积百分率的测定》 GB/T 10799

16  《硬质泡沫塑料拉伸性能试验方法》 GB 9641

17  《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》 JG 149

18  《建筑材料燃烧或分解的烟密度试验方法》 GB/T 8627

19  《泡沫玻璃绝热制品》JC/T 647

20  《无机硬质绝热制品试验方法》  GB/T 5486

21  《硅酸钙绝热制品》 GB/T 10699

22  《绝热材料憎水性试验方法》 GB/T 10299

23  《外墙外保温工程技术规程》JGJ 144

24  《墙体保温用膨胀聚苯乙烯板胶粘剂》JC/T992

25  《外墙外保温用膨胀聚苯板抹面胶浆》JC/T993

26  《民用建筑热工设计规范》 GB 50176

27  《公共建筑节能设计标准》GB 50189

28  《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134

29  《居住建筑节能设计标准》DB33/1015

30  《公共建筑节能设计标准》DB33/1036

31  《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300

32  《屋面工程质量验收规范》GB 50207

33  《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411

34  《倒置式屋面工程技术规程》JGJ 230

35  《坡屋面工程技术规范》GB 50693

36  浙江省《建筑节能工程施工质量验收规范实施细则》

浙江省工程建设标准

屋面保温隔热工程技术规程

Technical Specification of Thermal Preservation and

Heat Insulation for Roof

DBXX/TXXX-2015

# 条  文  说  明

（报批稿）

目  次1  总  则	50

2  术  语	54

3  基本规定	55

4  材  料	58

5  设  计	55

5.1  一般规定	55

5.2  保温设计及基本构造	63

5.3  隔热设计及基本构造	65

6  施  工	68

6.1  一般规定	68

6.2  施工要点	70

7  验  收	75

7.1  一般规定	75

7.2  主控项目	76

7.3  一般项目	78

附录A  屋面保温工程热工参数	80

附录B  屋面工程细部构造	81

附录C  屋面保温隔热基本构造参考图	83

# 1  总   则

1.0.1  在本条中明确了本规程制定的目的，就是要在设计、施工方面提高我省屋面保温工程的技术水平，同时强调了以下四项要求：

1  保证屋面保温隔热功能满足设计要求；

2  根据不同的建筑类型、重要程度、使用功能要求、屋面形式以及本省特点等，在确保屋面工程质量的基础上做到经济合理；

3  在屋面工程的设计和施工中，应对屋面工程保温、隔热做到安全适用；

4  根据环境保护和建筑节能政策，在设计选材、施工作业以及使用过程中均应符合环境保护和建筑节能的要求，防止对周围环境造成污染。

1.0.2  浙江省内新建民用建筑屋面工程采用喷涂保温材料、板材保温材料、块材保温材料，均可依据本规程。本规程不适用于纤维材料保温屋面，也不适用于轻钢结构保温工程。

1.0.3  本规程根据屋面保温隔热工程的特点，对国家、行业和浙江省现行标准作了补充、完善和提高。在设计、施工和验收时，还应符合国家、行业和浙江省现行相关标准的规定。

# 2  术   语

术语通常为在本标准中出现的其含义需要加以界定、说明或解释的重要词汇。尽管在确定和解释术语时尽可能考虑了习惯和通用性，但是理论上术语只在本标准中有效，列出的目的主要是防止出现错误理解。当本标准列出的术语在本规范以外使用时，应注意其可能含有与本规范不同的含义。

# 3 基本规定

3.0.1  屋面是建筑的外围护结构，在本规范编制时应针对屋面的使用功能及要求，把屋面当做一个系统工程来进行研究，同时考虑了我国及本省的实际情况，建立屋面工程技术内在规律的理论，指导屋面工程的技术发展。对屋面工程的基本要求说明如下：

1 具有良好的排水功能和阻止水侵入建筑物内的作用。

排水是利用水向下流的特性，不使水在防水层上积滞，尽快排除。防水是利用防水材料的致密性、憎水性构成一道封闭的防线，隔绝水的渗透。因此，屋面排水可以减轻防水的压力，屋面防水又为排水提供了充裕的排除时间，防水与排水是相辅相成的。

2 冬季减少建筑物的热损失和防止结露。

浙江省属于夏热冬冷地区，应适当兼顾冬季保温。屋面应采用轻质、高效、吸水率低、性能稳定的保温材料，提高构造层的热阻；同时，屋面传热系数必须满足本地区建筑节能设计标准的要求，以减少建筑物的热损失。屋面大多数采用外保温构造，造成屋面的内表面大面积结露的可能性不大，结露主要出现在檐口、女儿墙与屋顶的连接处，因此对热桥部位应采取保温措施。

3 夏季降低建筑物对太阳能辐射热的吸收。

浙江省属于夏热冬冷地区，必须满足夏季防热要求。屋面应利用隔热、遮阳、通风、绿化等方法来降低夏季室内温度，也可采用适当的围护结构减少太阳的辐射传入室内。屋面若采用含有轻质、高效保温材料的复合结构，对达到所需传热系数比较容易、要达到较大的热惰性指标就很困难，因此对屋面结构形式和隔热性能亟待改善。屋面传热系数和热惰性指标必须满足本地区建筑节能设计标准的要求，在保证室内热环境的前提下，使夏季空调能耗得到控制。

4 适应主体结构的受力变形和温差变形。

屋面结构设计一般应考虑自重、雪荷载、风荷载、施工或使用荷载，结构层应保证屋面有足够的承载力和刚度；由于受到地基变形和温差变形的影响，建筑物除应设置变形缝外，屋面构造层必须采取有效措施。有关资料表明，导致防水功能失效的主要症结，是防水工程在结构荷载和变形荷载的作用下引起的变形，当变形受到约束时，就会引起防水主体的开裂。因此，屋面工程一要有抵抗外荷载和变形的能力，二要减少约束、适当变形，采取“抗”与“放”的结合尤为重要。

5 承受风、雪荷载的作用不产生破坏。

虽然屋面工程不作为承重结构使用，但对其力学性能和稳定性仍然提出了要求。国内外屋顶突然坍塌事故，给了我们深刻的教训。屋面系统在正常荷载引起的联合应力作用下，应能保持稳定。

6 具有阻止火势蔓延的性能。

对屋面系统的防火要求，应依据法律、法规制定有关实施细则。在火灾情况下的安全性，屋面系统所用材料的燃烧性能和耐火极限必须符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定，屋面工程应采取必要的防火构造措施，保证防火安全。

7 满足建筑外形美观和使用要求。

建筑应具有物质和艺术的两重性，既要满足人们的物质需求，又要满足人们的审美要求。现代城市的建筑由于跨度大、功能多、形状复杂、技术要求高，传统的屋面技术已很难适应。随着人们对屋面功能要求的提高及新型建筑材料的发展，屋面工程设计突破了过去千篇一律的屋面形式。通过建筑造型所表达的艺术性，不应刻意表现繁琐、豪华的装饰，而应重视功能适用、结构安全、形式美观。

3.0.2  环境保护是我国的一项重大政策。1989年国家制定了《中华人民共和国环境保护法》，明确提出了保护和改善生活环境与生态环境，防治污染或其他公害，保障人体健康等要求，因此，在进行屋面工程的防水层、保温层设计时，应选择对环境和人身健康无害的防水、保温材料。在进行屋面工程的防水层、保温层施工时，应严格按照要求施工，必要时应采取措施，防止对周围环境造成污染及对人身健康带来危害。此外，随着科学技术的不断发展，在屋面工程中也不断涌现出许多新型屋面形式和新型防水、保温材料，施工工艺也相应得到较大的发展。本条是依据《建设领域推广应用新技术的规定》（建设部令第109号）和《建设部推广应用新技术管理细则》（建科[2002] 222）号的精神，注重在建筑工程中推广应用新技术和限制、禁止使用落后的技术。对采用性能、质量可靠的防水、保温材料和相应的施工技术等科技成果，须经过科技成果鉴定、评估或新产品、新技术鉴定，并应制定相应的技术规程。同时还强调新材料、新工艺、新技术、新产品需经屋面工程实践检验，符合有关安全及功能要求的方可推广应用。

3.0.3  如果普通屋面预留有效的排汽孔，能确保保温隔热层达到平衡含水率，可安排提前进行防水层施工。

3.0.4  本条是对屋面保温工程施工的基本要求。设计文件和施工技术方案，是屋面保温工程施工也是所有工程施工均应遵循的基本要求。对于设计文件应当经过设计审查机构的审查；施工技术方案则应通过建设或监理单位的审查。

3.0.5  屋面工程日常使用不当是造成火灾发生的主要原因之一，本条对屋面保温工程的日常使用做出具体规定。

3.0.6  屋面防水设计与施工在《屋面工程技术规范》GB 50345以及相关的防水工程技术规范中均有具体规定，考虑到本规程侧重屋面工程的保温、隔热。屋面防水设计与施工在本规程只做原则性规定，不做具体展开，设计及施工时应符合相应的国家、行业和地方相关标准的规定。

3.0.7  屋面工程是建筑围护结构的重要部分，主要功能是保温隔热和防水。尽管屋面结构基层符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016 中的有关建筑构件燃烧性能和耐火极限的规定，但是屋面基层上大多是采用易燃或阻燃的保温和防水材料，会在房屋建造和使用过程中可能造成火灾的蔓延。公安部与住房和城乡建设部2009年9月下发了《关于印发〈民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定〉的通知》，通知中对屋顶保温材料的燃烧性能等作了相应规定。因此，本条作了原则性规定。

# 4  材料性能要求

4.0.1  屋面保温工程应选用密度小、压缩强度大、导热系数小、吸水率低的保温隔热材料，是统筹考虑屋面保温工程的防水质量和保温效果，同时方便施工过程的质量控制等；松散保温材料除了含水率过高，保温层铺压不实或过分压实均会影响使用功能，故本规程规定不宜使用松散保温材料。

4.0.2、4.0.3  对于挤塑板和聚苯板来说，只要压缩强度满足要求，其表观密度越小越好，所以根据目前产品的一般状况，对其表观密度要求只需要不低于20 kg/m3即可。

聚苯板的燃烧性能要求按照《建筑材料及其制品燃烧性能分级》GB8624-2012进行分级控制较为合理，此处规定为B2级即可。

4.0.4～4.0.6  硬泡聚氨酯由于具有较低的导热系数，保温隔热性能优异，适合用于屋面保温工程。尤其是聚氨酯硬泡具有很高的闭孔率（一般都可高于90%），所以具有良好的防水性能和不透水性。喷涂硬泡聚氨酯还具有保温层整体性好，可以形成整体保温防水层，有助于提高屋面工程的整体保温防水性能。硬泡聚氨酯防水保温一体化板由于在硬泡聚氨酯板材上附加了一层防水卷材，防水性能更加优良，只要做好板缝的防水处理，便可以作为独立的一道防水设防。硬泡聚氨酯防水保温一体化板的指标主要参照行业标准《聚氨酯硬泡复合保温板》JGT 314和《屋面工程技术规程》GB50345中的相关参数，一体化板的表观密度是指芯材的表观密度。

4.0.7  酚醛泡沫是一种新型不燃、防火、低烟保温材料。它是由酚醛树脂加入发泡剂、固化剂及其它助剂制成的闭孔硬质泡沫塑料。它最突出的特点是不燃、低烟、抗高温歧变。它克服了原有泡沫塑料型保温材料易燃、多烟、遇热变形的缺点，保留了原有泡沫塑料型保温材料质轻、施工方便等特点。

4.0.8  石墨改性聚苯乙烯泡沫板是一种新型保温隔热材料，目前尚无国家、行业、地方标准。省内目前有多家企业生产此类产品，本条材料参数综合了各生产企业产品标准而制定。

4.0.9  热固型改性聚苯乙烯保温板目前尚无国家、行业、地方标准。省内、外目前有多家企业生产此类产品，本条是依据各生产企业产品标准的相关参数的基础上综合制定的。

4.0.10  泡沫玻璃板具有容重轻、化学稳定性好、不燃烧、不吸水、不透湿、耐热抗冻、导热系数低、抗老化、使用寿命长等优点，近年来也逐步在建筑保温工程中得以推广应用。本条中的参数主要参照建材行业标准《泡沫玻璃绝热制品》JC/T 647制定。

泡沫玻璃粘结板是采用专用的无机粘结剂将泡沫玻璃板粘结而成的双层或者多层的保温板。泡沫玻璃再生板是以泡沫玻璃碎块为主要保温芯材，加上专用的无机类粘结剂经过机械设备压榨切割而成的保温板。均属于无机类保温材料，具有防水、防火、不老化、高抗压、不变型、不吸水、无毒等特点。

4.0.11  憎水型微孔硅酸钙保温板目前尚无国家、行业、地方标准。本条在制定相关参数时综合参考了省内各厂家企业标准中的相关参数，并结合了浙江省目前保温技术的现状制定的。

4.0.12  本条中的参数是根据浙建推广[2013]9号关于申报“泡沫混凝土保温板保温系统”推广项目规定中的相关要求制定。

4.0.13  超薄真空绝热保温板目前尚无国家、行业、地方标准。

本条参照了省内相关厂家的企业标准而制定，并结合了浙江省目前保温技术的现状制定的。

4.0.14、4.0.15  根据现行行业标准《外墙外保温工程技术规程》JGJ144和《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》JG149的有关规定，结合保温板的实际需要，对胶粘剂提出了明确的要求。

4.0.16  根据国内采用砖块（包括大阶砖）及混凝土板的实际情况，有关架空隔热制品及其支座材料的质量，应符合设计要求及材料标准。

4.0.17  蓄水屋面是把平屋面凹成水池，将间歇的屋面防水转为长期蓄水，防水材料应具有优良的耐水性，不因泡水而降低物理性能，更不能减弱接缝的密封程度。同时，考虑蓄水屋面要定时进行清理，采用柔性防水层还应具有耐腐蚀、耐霉烂、耐穿刺性能。防水层上应设置保护层，最好在卷材、涂膜防水层上再做刚性复合防水层。当蓄水屋面采用刚性防水层时，应符合《地下工程防水技术规范》GB50108有关防水混凝土的规定。

4.0.18  种植屋面的防水层长期隐蔽在潮湿甚至水浸的环境中，有些材料经受不住长期浸泡，特别是冷胶粘剂粘合的防水卷材最容易开胶，同时选择材料要考虑植物根系的穿刺破坏。种植屋面防水层一般应做二道设防，若采用卷材做防水层时，其接缝宜采用焊接法，卷材防水层上部应设细石混凝土保护层。

# 5  设   计

5.1  一般规定

5.1.1  屋面保温工程设计不仅要考虑建筑造型的新颖、美观，而且要考虑建筑的使用功能、造价、环境、能耗、施工条件等因素，经技术经济分析选择屋面形式、构造和材料。

1）国内目前屋面保温工程中，有的设计深度严重不足，设计者可以不进行认真的选材和任意套用通用节点详图，使得施工方可以任意采用建筑材料，操作也可以随便，监理方认可或不认可均无依据。因此，设计时必须考虑使用功能、环境条件、材料选择、施工技术、综合性价比等因素，对屋面防水、保温构造认真进行处理，重要部位要有大样图。以便施工单位“照图施工”，监理单位“按图检查”，从而避免屋面保温工程在施工中的随意性。

2）屋面保温工程使用的材料必须符合国家、行业、地方现行有关标准的规定，严禁使用国家明令禁止使用及淘汰的材料。合理选择保温材料，设计文件中应详细注明保温材料的品种、规格、性能等。鉴于目前市场上有许多假冒伪劣材料，很难保证达到国家制定的技术指标，如果设计时不严加控制，就容易被伪劣材料混充，所以在设计时应注明所用材料的技术指标，以便于施工时检测。

5.1.2  屋面保温隔热工程的热工参数应符合现行的国家、行业及地方标准的有关规定，做到夏季隔热、冬季保温。附录A是根据浙江省的实际情况，列出了常用保温隔热材料及其构造做法，并制定了相应的参数表，当屋面工程采用附录A的材料及其做法时，相关参数可根据附录A直接选用。附录A为资料性附录，供设计、施工和管理人员参考使用，不作为唯一依据或受此限制。

5.1.3  隔汽层的设置是为了确保屋面保温、防水以及耐久等各项性能。隔汽层主要作用是隔断室内的水汽从混凝土板的缝隙中渗透到保温层中。如保温层中渗入大量的水汽，在夏季太阳照晒的高温辐射热下，使密闭在防水层下面保温层中的水汽体积膨胀，造成卷材防水层起鼓；冬季室外温度降到0℃以下，滞留在保温层中的水汽冷凝成水珠，从混凝土板的缝隙中滴漏入室内，影响使用功能；保温层中含水量增加还会导致保温效果下降。鉴于此，本规程规定当室内湿气有可能透过屋面结构层进入保温层时，应设置隔汽层。

5.1.4  热桥是指在室内外温差作用下，形成热流密集、内表面温度较低的部位。屋面热桥部位主要在屋顶与外墙的交接处，通常称为结构性热桥。屋面热桥部位应采取保温处理，使该部位内表面温度不低于室内空气的露点温度。

5.1.5  屋面排汽构造设计是对封闭式保温层或保温层干燥有困难的卷材屋面采取的技术措施。

5.1.6  屋面隔热是指在炎热地区防止夏季室外热量通过屋面传入室内的措施。我省夏季时间较长、气温较高，随着人们生活的不断改善，对住房的隔热要求也逐渐提高，采取了种植、架空、蓄水等屋面隔热措施。屋面隔热层设计应根据地域、气候、屋面形式、建筑环境、使用功能等条件，经技术经济比较确定。这是因为同样类型的建筑在不同地区采用隔热方式也有很大区别，不能随意套用标准图或其他做法。从发展趋势看，由于绿色环保及美化环境的要求，采用种植隔热方式将胜于架空隔热和蓄水隔热。

5.1.7  倒置式屋面的保温层不直接暴露在大气中，为了防止紫外线的直接照射、人为的损害,以及防止保温层泡雨水后上浮，故在保温层上做压置层（亦称保护层），在国家标准图集《平屋面建筑构造（一）》99J201-1 中，倒置屋面构造的压置层则只包括开敞式。即在保温层上只有砂铺压块、水泥砂浆及卵石3 种供选择。这3 种压置层均无防水作用。如果倒置式屋面保护层分上人、非上人屋面和使用屋面，那么上人屋面宜采用混凝土板块、地砖、粘土砖等做为保护层，非上人屋面宜采用卵石做保护层；使用屋面宜用刚性保护层或铺地面砖保护层。保护层必须能能保护下面的保温层，避免紫外线的直接照射和外力的损坏。

5.1.8  屋面工程防火设计在相关国家、行业和地方标准中都有要求，公安部与住房和城乡建设部2009年9月下发了《关于印发〈民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定〉的通知》，通知中对屋顶保温材料的燃烧性能等作了相应规定。本规程侧重在屋面工程的保温、隔热，因此，对防火设计本条只作原则性规定，不具体展开，设计时应依据现行的相关标准。

5.1.9  本规程侧重在屋面工程的保温、隔热，屋面防水设计，虽在本规程相关条文或条文说明中也有所涉及，但考虑到涵盖面广，不宜在本规程中系统展开，因此，设计时，屋面防水应符合现行国家、行业和地方相关标准的规定。

5.1.10  附录B给出了常用屋面保温工程的细部做法，设计时可作为参考。

5.2  保温设计及基本构造

5.2.1  夏热冬冷地区居住建筑与公共建筑应进行冬季保温和夏季防热设计，保证保温、隔热性能符合规定要求。建筑节能设计中的传热系数和热惰性指标，是围护结构热工性能参数。相关指标的要求在《民用建筑热工设计规范》GB50176、《公共建筑节能设计标准》GB 50189、《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134、《居住建筑节能设计标准》DB33/1015、《公共建筑节能设计标准》DB33/1036等国家、行业与地方标准中都有具体规定，本条在此只做引述，设计时应符合上述规程的要求。

5.2.2  本条对屋面保温层设计提出以下要求：

1  屋面结构的总热阻应为各层材料热阻及内、外表面换热阻的总和，其中保温材料的热阻尤为重要。为了使屋面结构传热系数满足本地区建筑节能设计标准规定的限值，保温层宜选用吸水率低、密度和导热系数小，并有一定强度的保温材料，其厚度应按现行建筑节能设计标准计算确定。

2  屋面保温材料的厚度，应结合节能计算确定，以满足围护结构热工设计要求。

3  由于保温材料大多数属于多孔结构，干燥时孔隙中的空气导热系数较小，静态空气的导热系数λ为0.02，保温隔热性较好。保温材料受潮后，其孔隙中存在水蒸气和水，而水的导热系数λ为0. 5比静态空气大20倍左右，若材料孔隙中的水分受冻成冰，冰的导热系数λ为2.0 相当于水的导热系数的4倍，因此保温材料的干湿程度与导热系数关系很大。由于每一个地区的环境湿度不同，定出统一的含水率限值是不可能的，因此本条提出了平衡含水率的问题。

4  本条对板状保温材料的压缩强度作了规定，如将挤塑聚苯板压缩强度规定为150kPa，在正常使用荷载情况下可以满足上人屋面的要求。当屋面为停车场、运动场等情况时，应由设计单位根据实际荷载验算后选用相应压缩强度的保温材料。

5  屋面坡度超过25%时，干铺保温层常发生下滑现象，故应采取粘贴或铺钉措施，防止保温层变形和位移。

5.2.3  本条对倒置式屋面保温层设计提出以下要求：

1  倒置式屋面的坡度宜为3%，主要考虑到坡度太大会造成保温材料下滑，太小不利于屋面的排水。

2  保温材料要有较高的强度，主要是为了运输、搬运、施工时及保护层压置后不易损坏，保证屋面工程质量。

3  倒置式屋面保温材料容易受雨水浸泡，使导热系数增大，保温性能下降，且易遭水侵蚀破坏，故应选用吸水率低，且长期漫水不变质的保温材料，如挤塑聚苯乙烯泡沫塑料、硬泡聚氨酯防水保温一体化板和喷涂硬泡聚氨酯等。

4  当有雨水浸入绝热材料下部时，一般在晴热天，便可蒸发掉，当然这指的是开敞式压置层的情况。当此现象发生在冬季时，则因室外气温低，会在绝热材料与压置层之交界面及其联通部位，出现内部结露。如果能靠材料的呼吸作用消除这些水分，那么结露导致的保温效果的下降并不持久，随着水分的逐渐散去，便可恢复。若这些水分不能消除，则将逐年蓄积。因此，应考虑到经过10～20年后，保温层的导热系数会比初期增大。即使材料的吸水率为零，若蒸汽渗透阻系数不是无穷大，则由于内部结露所造成的材料被水湿润的情况仍是难以避免的。所以，实际应用中常常控制无害蓄水量的范围，并以适当增大绝热材料的厚度作为补偿。

5  保温层很轻，若不加保护和埋压，容易被大风吹起，或是被屋面雨水浮起。由于有机保温材料长期暴露在外，受到紫外线照射及臭氧、酸碱离子侵蚀会过早老化，以及人在上面踩踏而破坏，因此保温层上面应设置块体材料或细石混凝土保护层。喷涂硬泡聚氨酯与浅色涂料保护层间应具相容性。

6  为了不造成板状保温材料下面长期积水，在保温层的下部应设置排水通道和泄水孔。

5.2.4  本条对隔汽层设计作出具体的规定：

1  按照现行国家标准《民用建筑热工设计规范》 GB 50176中有关围护结构内部冷凝受潮验算的规定，屋顶冷凝计算界面的位置，应取保温层与外侧密实材料层的交界处。当围护结构材料层的蒸汽渗透阻小于保温材料因冷凝受潮所需的蒸汽渗透阻时，应设置隔汽层。外侧有卷材或涂膜防水层，内侧为钢筋混凝土屋面板的屋顶结构，如经内部冷凝受潮验算不需要设隔汽层时，则应确保屋面板及其接缝的密实性，达到所需的蒸汽渗透阻。

2 隔汽层是一道很弱的防水层，却具有较好的蒸汽渗透阻，大多采用气密性、水密性好的防水卷材或涂料。隔汽层是隔绝室内湿气通过结构层进入保温层的构造层，常年湿度很大的房间，如温水游泳池、公共浴室、厨房操作间、开水房等的屋面应设置隔汽层。

3 隔汽层做法同防水层，隔汽层应沿周边墙面向上连续铺设，高出保温层上表面不得小于150mm ，隔汽层收边不需要与保温层上的防水层连接，理由1：隔汽层不是防水层，与防水设防无关联；理由2：隔汽层施工在前，保温层和防水层施工在后，几道工序无法做到同步，防水层与墙面交接处的泛水处理与隔汽层无关联。

5.2.5  为了做到排汽道及排汽孔与大气连通，使水汽有排走的出路，同时力求构造简单合理，便于施工，并防止雨水进入保温层，本条对排汽道及排汽孔的设置作出了具体的规定。

5.2.6  附录C图C.0.1-1～C.0.1-3给出了屋面保温设计的基本构造示意图，设计时可作为参考，具体做法、施工要求等应按有关构造图或单体设计。

5.3  隔热设计及基本构造

5.3.1  夏热冬冷地区的建筑节能应做好围护结构的隔热措施。本规程把隔热设计分为架空、蓄水、种植三种形式。其中蓄水屋面在高等级建筑上使用极少（屋面建游泳池的除外），故本条规定不宜用在防水等级Ⅰ、Ⅱ级屋面上采用。从发展的趋势看，由于绿色环保与美化环境的要求，采用种植屋面形式将胜于架空屋面及蓄水屋面。

5.3.2  本条对架空隔热层的设计提出以下要求：

1 我省属夏热冬冷地区，为解决炎热季节室内温度过高的问题，多采用架空隔热层措施；架空隔热层是利用架空层内空气的流动，减少太阳辐射热向室内传递，故宜在屋顶通风良好的建筑物上采用。由于城市建筑密度不断加大，不少城市高层建筑林立，造成风力减弱、空气对流较差，严重影响架空隔热层的隔热效果。

2 根据国内采用混凝土支墩、砌块支墩与混凝土板组合、金属支架与金属板组合等的实际情况，有关架空隔热制品及其支座的质量，应符合有关材料标准的要求。

3 架空隔热层的高度，应根据屋面宽度或坡度大小的变化确定。屋面较宽时，风道中阻力增加，宜采用较高的架空层，或在中部设置通风口，以利于空气流通；屋面坡度较小时，进风口和出风口之间的压差相对较小，为便于风道中空气流通，宜采用较高的架空层，反之可采用较低的架空层。

5.3.3  本条对蓄水隔热层的设计提出以下要求：

1 地震地区和振动较大的建筑物上，最好不采用蓄水隔热层。振动易使建筑物产生裂缝，造成屋面渗漏。

2 为保证蓄水池的整体性、坚固性和防水性，强调采用现浇防水混凝土，混凝土强度等级不低于C25，抗渗等级不低于P6，且蓄水池内用20mm厚防水砂浆抹面。

3 蓄水隔热层划分蓄水区和设分仓缝，主要是防止蓄水面积过大引起屋面开裂及损坏防水层。根据使用及有关资料介绍，蓄水深度宜为150mm～200mm，低于此深度隔热效果不理想，高于此深度加重荷载，隔热效果提高并不大，旦当水较深时夏季白天水温升高，晚间水温降低放热，反而导致室温增加。蓄水隔热层设置人行通道，对于使用过程中的管理是非常重要的。

5.3.4  本条对种植隔热层的设计提出以下要求：

1 南方温暖，夏季多雨，冬季不结冰，种植土中含水四季不减。特别大雨之后，积水很多必须排出，以防止烂根，所以在种植土下应设排水层。

2 不同地区由于气候条件的不同，所选择的种植植物不同，种植士的厚度也就不同，如乔木根深，地被植物根浅，故本条规定所用材料及植物等应与当地气候条件相适应，并应符合环境保护要求。

3 根据调研结果，种植屋面整体布置不便于管理，为便于管理和设计排灌系统，种植植物的种类也宜分区。

4 排水层的材料的品种较多，为了减轻屋面荷载，应尽量选择塑料、橡胶类凹凸型排水板或网状交织排水板。如年降水量小于蒸发量的地区，宜选用蓄水功能好的排水板。若采用陶粒作排水层时，陶粒的粒径不应小于25mm，堆积密度不宜大于500kg/m3时，铺设厚度宜为l00mm～150mm。

过滤层是为防止种植土进人排水层造成流失。过滤屏太薄容易损坏，不能阻止种植士流失;过滤层太厚，渗水缓慢，不易排水。过滤层的单位面积质量宜为200g/m2 ~400g/m2 。

5 挡墙泄水孔是为了排地种植土中过多的水分，泄水孔被堵塞，造成种植土内积水，不但影响植物的生长，而且给防水层的正常使用带来不利。

6 种植隔热层的荷载主要是种植土，虽厚度深有利植物生长，但为了减轻屋面荷载，需要尽量选择综合性能良好的材料，如田园土比较经济；改良土由于掺加了珍珠岩、蛙石等轻质材料，其密度约为田园土的1/2 。

7 坡度大于20%的屋面，排水层、种植土等易出现下滑，为防止发生安全事故，应采取防滑措施，也可做成梯田式，利用排水层和覆土层找坡。屋面坡度大于50%时，防滑难度大，故不宜采用种植隔热层。

5.3.5  附录C图C.0.2-1～C.0.2-3给出了屋面隔热设计的基本构造示意图，设计时可作为参考，具体做法、施工要求等应按有关构造图或单体设计。

# 6  施   工

6.1  一般规定

6.1.1  设计图纸作为施工的依据，“按图施工”是施工单位应严格遵守的基本原则，所以在屋面保温工程施工前，施工单位应组织相关人员认真熟悉设计图纸，掌握屋面保温工程的构造层次、材料选用、技术要求及质量要求等。在设计单位参与的条件下进行图纸会审，可以解决屋面保温工程在设计及施工中存在的问题，确保屋面保温工程的质量及施工的顺利进行。

为了指导施工作业，确保屋面保温工程的质量，施工单位应根据设计图纸，结合施工的实际情况，编制有针对性的施工方案或技术措施。屋面保温工程施工方案的内容包括：工程概况、质量目标、施工组织与管理、防水保温材料及其使用、施工操作技术、安全注意事项等。

6.1.2  屋面工程施工时，各道工序之间常常因上道工序存在的质量问题未解决，而被下道工序所覆盖，给屋面工程留下质量隐患。因此，必须强调按工序、层次进行检查验收，即在操作人员自检合格的基础上，进行工序的交接检和专职质量人员的检查，检查结果应有完整的记录，然后经监理单位或建设单位进行检查验收，合格后方可进行下道工序的施工。

6.1.3  由于材料供应、工艺改变等原因，建筑工程施工中可能需要改变节能设计。为了避免这些改变影响节能效果，本条对涉及节能的设计变更严格加以控制。

本条规定有三层含义：第一，任何有关节能的设计变更，均须事前办理设计变更手续；第二，有关节能的设计变更不应降低节能效果；第三，涉及节能效果的设计变更，除应由原设计单位认可外，还应报原负责节能设计审查机构审查方可确定。确定变更后，并应获得监理或建设单位的确认。

本条的设定增加了节能设计变更的难度，是为了尽可能维护已经审查确定的节能设计要求，减少不必要的节能设计变更。

6.1.4  成品保护是一个非常重要的问题，很多是在屋面工程完成后，又上人去进行安装天线、安装广告支架、堆放脚手架工具等作业，造成保温层和防水层的局部破坏而出现渗漏。本条强调在保温层和防水层施工前，应将伸出屋面的管道、设备或预埋件安设完毕。如在保温层和防水层施工完毕后，再上人去凿孔、打洞或重物冲击都会破坏屋面的整体性，从而易于导致屋面渗漏。

6.1.5  挤塑板、聚苯板、硬泡聚氨酯板等有机聚合物保温板材一般都具有一定的燃烧性，耐溶剂腐蚀性能及耐紫外线老化性能也弱于无机材料，所以应远离火源和化学溶剂，应避免日光暴晒。

6.1.6  喷涂聚氨酯的原材料包括黑料和白料，具有一定的可燃性和挥发性，所以应注意防火和密封保存。

6.1.7  泡沫玻璃板具有一定的易碎性，所以应注意防震。

6.1.8  用水泥砂浆粘贴板状材料，在气温低于5℃时不宜施工，但随着新型防冻外加剂的使用，有可靠措施且能够保证质量时，根据工程实际情况也可在5℃以下时施工。

现场喷涂硬泡聚氨酯施工时，气温过高或过低均会影响其发泡反应，尤其是气温过低时不易发泡。采用喷涂工艺施工，如果喷涂时风速过大则不易操作，故对施工时的风速也相应作出了规定。

6.1.9  公安部、住房和城乡建设部于2009年9月25日发布了《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》，提出了屋面工程施工及使用中的防火规定。在屋面工程中使用的防水、保温材料很多是属于可燃材料，如改性沥青防水卷材、合成高分子防水卷材、改性沥青防水涂料、合成高分子防水涂料以及有机保温材料等。所以施工单位在进行屋面工程施工时，对这些易燃的防水、保温材料的运输保管应远离火源，露天存放时应用不燃材料完全覆盖，以防引发火灾。在施工作业时，强调在可燃保温材料上不得采用热熔法、热粘法等施工工艺进行施工，以防引燃保温材料而酿成火灾。同时要求屋面工程施工时要加强火源、热源等火灾危险源的管理，并在屋面工程施工作业区配置足够的消防灭火器材，以防一旦着火，能够将火及时扑灭，不致酿成火灾。

6.1.10  控制并减少施工现场可燃材料、易燃易爆危险品的存量，规范可燃材料及易燃易爆危险品的存放管理，是预防火灾发生的主要措施。

6.1.11  屋面保温隔热层施工完成后的防潮处理非常重要，特别是易吸潮的保温隔热材料。因为保温材料受潮后，其孔隙中存在水蒸气和水，而水的导热系数（λ＝0.5）比静态空气的导热系数（λ＝0.02）要大20多倍，因此材料的导热系数也必然增大。若材料孔隙中的水分受冻成冰，冰的导热系数（λ＝2.0）相当于水的导热系数的4倍，则材料的导热系数更大。黑龙江省低温建筑科学研究所对加气混凝土导热系数与含水率的关系进行测试，其结果见表1。

表1  加气混凝土导热系数与含水率的关系

| 含水率ω（%） | 导热系数λ W/（m·K） | 含水率ω（%） | 导热系数λ W/（m·K） |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0.13 | 15 | 0.21 |
| 5 | 0.16 | 20 | 0.23 |
| 10 | 0.19 | - | - |

上述情况说明，当材料的含水率增加1％时，其导热系数则相应增大5％左右；而当材料的含水率从干燥状态（ω＝0）增加到20％时，其导热系数则几乎增大一倍。还需特别指出的是：材料在干燥状态下，其导热系数是随着温度的降低而减少；而材料在潮湿状态下，当温度降到0℃以下，其中的水分冷却成冰，则材料的导热系数必然增大。

含水率对导热系数的影响颇大，特别是负温度下更使导热系数增大，为保证建筑物的保温效果，在保温隔热层施工完成后，应尽快进行防水层施工，在施工过程中应防止保温层受潮。

6.2  施工要点

6.2.1  进行淋水或蓄水试验是为了检验防水层的质量，大面积屋面应进行淋水试验，檐沟、天沟等部位应进行蓄水试验，合格后方能进行上部保温层的施工。

保护层施工时如损坏了保温层和防水层，不但会降低使用功能，而且屋面一旦出现渗漏，很难找到渗漏部位，也不便于及时修复。

6.2.2  本条对隔汽层施工作出了规定：

1  隔汽层施工前，应清理结构层上的松散杂物，凸出基层表面的硬物应剔平扫净。同时基层应作找平处理。

2  隔汽层铺设在保温层之下，可采用一般的防水卷材或涂料，其做法与防水层相同。规定屋面周边隔汽层应沿墙面向上铺设，并高出保温层上表面不得小于150mm 。

3  考虑到隔汽层被保温层、找平层等埋压，卷材隔汽层可采用空铺法进行铺设。为了提高卷材搭接部位防水隔汽的可靠性，搭接缝应采用满粘法，搭接宽度不应小于80mm。采用涂膜做隔汽层时，涂刷质量对隔汽效果影响极大，涂料涂刷应均匀，涂层元堆积、起泡和露底现象。

4  若隔汽层出现破损现象，将不能起到隔绝室内水蒸气的作用，严重影响保温层的保温效果，故应对管道穿过隔汽层破损部位进行密封处理。

6.2.3  埋设排汽管是排汽构造的主要形式，穿过保温层的排汽管及排汽道的管壁四周应均匀打孔，以保证排汽的畅通。排汽管周围与防水层交接处应做附加层，排汽管的泛水处及顶部应采取防止雨水进入的措施。

6.2.4  倒置式屋面板状保温材料与屋面防水层之部摩擦系数较小，为防止上人走动导致板状保温材料移位而造成屋面工程质量问题，所以对于坡度不大于3%的上人屋面的板状保温材料宜采用粘结法施工；坡度大于3%的屋面应采用粘结法施工，并采取固定防滑措施。

6.2.5  板状材料保温层采用上下层保温板错缝铺设，可以防止单层保温板在拼缝处的热量世漏，效果更佳。干铺法施工时，应铺平垫稳、拼缝严密，板间缝隙应用同类材料的碎屑嵌填密实；粘结法施工时，板状保温材料应贴严粘牢，在胶粘剂固化前不得上人踩踏。

本条还增加了机械固定法施工，即使用专用螺钉和垫片，将板状保温材料定点钉固在结构上。

6.2.6  在非整张板和有出屋面管道等铺设保温板时，需对保温板进行裁切，裁切应使用专用工具，保证裁切边垂直、平整，保证板与板、板与出屋面管道拼缝严密，防止拼缝过大，缝隙中填充入其它材料形成冷桥。

6.2.7  本条文强调了采用喷涂硬泡聚氨酯保温层时施工注意事项。

1～4  为保证喷涂硬泡聚氨酯保温层质量及保温隔热性能和其它技术参数，喷涂硬泡聚氨酯保温层施工应采用专用设备，配比应准确计量，发泡厚度均匀，并且在正式施工前应对设备进行调试并喷涂样板进行性能检测，检测合格后方可正式施工。喷涂施工时，喷嘴与施工基层间距宜为800㎜~200㎜。

5  为保证成品质量，喷涂作业应分几层完成，每遍喷涂厚度不宜大于15㎜，且当日施工的作业面必须在当时连续喷涂完成。

6  因为环境气温、风力、空气相对湿度等因素均会影响喷涂硬泡聚氨酯保温层施工质量，所以在施工喷涂硬泡聚氨酯保温层时其环境气温等因素应符合本条文规定。

7  硬泡聚氨酯喷涂完后不能立即达到其最终强度，为防止影响其保温性能，在喷涂后30min 内严禁上人。

6.2.8  本条文强调了硬泡聚氨酯防水保温一体化板施工中应注意的事项。

1  基层与硬泡聚氨酯防水保温一体化板会因外界气温影响均会产生小量形变，且膨胀系数差异较大，若采用满粘法施工，在因温度变形时因形变量不同易对硬泡聚氨酯防水保温一体化板造成破坏，所以在硬泡聚氨酯防水保温一体化板施工时应采用专用粘结砂浆采用点粘或条粘法施工。

2  为保证屋面工程质量和排水坡度等，应在硬泡聚氨酯防水保温一体化板施工前对基层进行质量验收。对既有的建筑屋面基层进行检查，清除影响防水保温层与基层粘结质量的油污等不利因素，并对局部缺馅进行修补、找平。

3  同样，硬泡聚氨酯防水保温一体化板施工对环境气温也有较高要求。

4  夏季温度较高，水份蒸发快，粘结砂浆易干，再施工前在基层上适当用清水润湿，能有效保证砂浆强度。

5  板材粘贴后24h内砂浆强度还未达到设计强度，粘结力差，若这时进行接缝处理易造成因踩踏而影响硬泡聚氨酯防水保温一体化板粘结强度，从而也影响屋面工程质量。

接缝防水处理方法：用防水密封胶刮入接缝并抹至宽度150～180mm，贴压合成高分子防水卷材，再用防水密封胶进行边缘修饰；板材粘贴完毕后，对天沟、檐沟、檐口、水落口、泛水、变形缝和伸出屋面管道的防水构造等特殊部位进行防水处理；对施工中可能发生碰撞的入口、通道等部位，应采取临时保护措施。

6.2.9  本条文强调了板状保温材料在坡屋面上施工时应注意的事项。

1 为防止板材在铺设时下滑和拼缝不严密，在坡屋面上铺设板材时应遵循自下向上的原则，在阴阳角处的接槎面也应切割成相应的拼接角度。并在接缝处设钢丝网或满铺钢丝网，以防止后道工序的防水砂浆出现裂缝。

2 为防止板材下滑，坡屋面上要留设预埋件用以固定保温板材，并在固定点用密封材料密封，防止出现防水层薄弱点。

3 设置玻纤布或聚酯毡保护膜保护泡沫玻璃保温层，用来防止施工过程中对保温层的破坏和增加保温层整体性，还能提高保温层耐久度。

6.2.10  本条对种植隔热层施工作出具体规定：

1  种植隔热层挡墙泄水孔是为了排泄种植土中过多的水分而设置的，若留设位置不正确或泄水孔被堵塞，种植土中过多的水分不能排出，不仅会影响使用，而且会对防水层不利；

2  排水层是指能排出渗入种植土中多余水分的构造层，排水层的施工必须与排水管、排水沟、水落口等排水系统连接且不得堵塞，保证排水畅通；

3  过滤层土工布应沿种植土周边向上敷设至种植土高度，以防止种植土的流失而造成排水层堵塞；

4  考虑到种植土和植物的重量较大，如果集中堆放在一起或不均匀堆放，都会使屋面结构的受力情况发生较大的变化，严重时甚至会导致屋面结构破坏事故，种植土层的荷载尤其应严格控制，防止过量超载。

6.2.11  本条对架空隔热层施工作出具体规定：

1  做好施工前的准备工作，以保证施工顺利进行；

2  考虑架空隔热制品支座部位负荷增大，支座底面的卷材、涂膜均属于柔性防水，若不采取加强措施，容易造成支座下的防水层破损，导致屋面渗漏；

3  由于架空隔热层对防水层可起到保护作用，一般屋面防水层上不做保护层，所以在铺设架空隔热制品或清扫屋面上的落灰、杂物时，均不得损伤防水层；

4  考虑到屋面在使用中要上人清扫等情况，架空隔热制品的敷设应做到平整和稳固，板缝应以勾填密实为好，使板块形成一个整体。

6.2.12  本条对蓄水隔热层施工作出具体规定：

1  由于蓄水池的特殊性，孔洞后凿不宜保证质量，故强调所有孔洞应预留；

2  为了保证每个蓄水区提凝土的整体防水'性，防水混凝土应一次浇筑完毕，不得留施工缝，避免因接缝处理不好而导致裂缝；

3  蓄水隔热层完工后，应在混凝土终凝时进行养护，养护后方可蓄水，并不可断水，防止混凝土干泪开裂；

4  溢水口的标高、数量、尺寸应符合设计要求，以防止暴雨溢流。

6.2.13、6.2.14  防火隔离带在粘贴前两面喷刷界面剂，并与基层采用满粘法铺贴，不允许留有空隙，有利隔离带与基层的牢固连结，可提高胶粘剂、抹面胶浆两者与防火隔离带的拉伸粘结强度。同时也可阻断火焰传播通道和氧气供应，阻挡火势的蔓延。屋面防火隔离带具有保温、防火和防水、抗渗的重要功能，施工质量是必须保证的，尤其要保证其粘结质量。

6.2.15  为避免防火隔离带淋雨、浸泡或受损，提出本条要求。据有关部门测试，当材料的含水率增加10%时，其导热系数相应增大5%左右。所以在保温层施工完成后，应尽快进行防水层施工，并要求在施工过程中防止保温层受潮。

6.2.16  为防止坡屋面防火隔离带地震时滑落伤人，本条提出具体要求。

# 7  质量验收

7.1  一般规定

7.1.1  屋面保温工程质量验收的除应符合本规程要求外，还应符合国家、行业与浙江省的现行相关标准。

7.1.2  本条是根据《建设工程监理规范》GB50319的相关规定，对从事屋面保温工程监理的监理单位提出的基本要求。

7.1.3  本条对屋面保温工程施工条件提出了明确的要求，要求敷设保温隔热层的基层质量必须达到合格，基层的质量不经影响屋面工程质量，而且对保温隔热层的质量也有直接的影响，基层质量不合格，将无法保证保温隔热层的质量。

7.1.4  本条对屋面保温工程检验批的划分做出了规定。应注意屋面保温工程检验批的划分并非唯一的或绝对的。当遇到较为特殊的情况时，检验批的划分也可根据方便施工与验收的原则，由施工单位与监理（建设）单位共同商定。

7.1.5、7.1.6  检验批验收包括主控项目和一般项目验收，主控项目是检验批的基本质量起决定性影响的检验项目，因此必须全部符合有关专业工程验收规范规定。这意味着主控项目不允许有不符合要求的检验结果，即这种项目的检查具有否决权，鉴于主控项目对基本质量的决定性影响，从严要求是必须的。

一般项目应合格，一般项目可分为定性、定量检查，定性检查是施工质量要符合要求，定量检查合格率应90%以上，其余检查不合格点：不超过允许偏差1.2倍的严重缺陷。

分项工程合格所含合格检验批全部合格，有完整的质量验收记录，完整的质量控制资料。分部工程合格所含分项工程质量全部合格，有完整的质量验收记录，完整质量控制资料。

7.1.7  本条对影响屋面保温隔热效果的隐蔽部位提出隐蔽验收要求。主要包括：①基层；②保温层的敷设方式、厚度及缝隙填充质量；③屋面热桥部位；④隔汽层。因为这些部位被后道工序隐蔽覆盖后无法检查和处理，因此在被隐蔽覆盖前必须进行验收，只有合格后才能进行后序工程施工。

7.1.8  屋面工程验收的文件和记录体现了施工全过程控制，必须做到真实、准确、不得有涂改和伪造，各相关人员签字盖章后方可有效。施工组织设计应体现防水、保温的内容，另外专门要编制防水、保温施工方案，由施工单位，监理单位（或建设单位）共同审批后，严格按施工方案施工。隐蔽工程的后续的工序和分项工程覆盖、包裹、遮挡的前一工序和各项工程，应经过检验符合质量标准后方可进行隐蔽，避免因质量问题造渗漏，或不易修复而直接影响层面质量。按现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300 的规定，建筑工程质量验收时对涉及结构安全和使用功能的重要分部工程进行抽样检测，因此屋面工程验收时，应检查屋面有无渗漏、积水和排水系统是否畅通，可在雨后后持续淋水2h后进行。有可能做蓄水检验的屋面，其蓄水时间应不少于24h。检验后应填写记录、相关人员签字盖章，作为验收文件。

7.1.9  材料的进场验收是把好材料合格关的重要环节，本条给出了屋面工程所用保温材料进场验收的具体规定。

1  首先根据设计要求对质量证明文件核查。由于材料的规格、品种和性能繁多，首先要看进场材料的质量证明文件是否与设计要求相符，故进场验收必须对材料附带的质量证明文件进行核查。质量证明文件通常也称技术资料，主要包括出厂合格证、中文说明书及相关性能检测报告等；进口材料应按规定进行出入境商品检验。这些质量证明文件应纳入工程技术档案。

2  其次是对进场保温材料的品种、规格、包装、外观和尺寸等可视质量进行检查验收，并应经监理工程师或建设单位代表核准。进场验收应形成相应的质量记录。材料的可视质量，可以通过目视和简单的尺量、称重、敲击等方法进行检查。

3  对于进场的保温材料应实施抽样检验，以验证其质量是否符合要求。为了方便查找和使用。

本规范在附录D中列出了保温材料的进场检验项目。

7.2 主控项目

7.2.1  本条规定屋面保温工程所用保温隔热材料的品种、规格应按设计要求和相关标准规定选择，不得随意改变其品种和规格。材料进场时应通过目视、尺量、称重和核对其使用说明书、出厂合格证以及型式检验报告等方法进行检查，确定其品种、规格及相关性能参数符合设计要求。

7.2.2  在屋面保温工程中，保温隔热材料的导热系数、密度或干密度指标直接影响到屋面保温隔热效果，抗压强度或压缩强度影响到保温隔热层的施工质量，燃烧性能是防止火灾隐患的重要条件，因此应对保温隔热材料的导热系数、密度或干密度、抗压强度或压缩强度及燃烧性能进行严格的控制，必须符合节能设计要求、产品标准要求以及相关施工技术标准要求。应检查保温隔热材料的合格证、有效期内的产品性能检测报告及进场验收记录所代表的规格、型号和性能参数是否与设计要求和有关标准相符，并重点检查进场复验报告，复验报告必须是第三方见证取样，检验样品必须是按批量随机抽取。

7.2.3  在屋面保温隔热工程中，保温材料的性能对于屋面保温隔热的效果起到了决定性的作用。为了保证用于屋面保温隔热材料的质量，避免不合格材料用于屋面保温隔热工程，参照常规建筑工程材料进场验收办法，对进场的屋面保温隔热材料也由监理人员现场见证随机抽样送有资质的试验室复验，复验内容主要包括保温隔热材料的导热系数、密度、抗压强度或压缩强度、燃烧性能，复验结果作为屋面保温隔热工程质量验收的一个依据。

7.2.4  影响屋面保温隔热效果的主要因素除了保温隔热材料的性能以外，另一重要因素是保温隔热材料的厚度、敷设方式以及热桥部位的处理等。在一般情况下，只要保温隔热材料的热工性能（导热系数、密度或干密度）和厚度、敷设方式均达到设计标准要求，其保温隔热效果也基本上能达到设计要求。

因此，在本规程第7.2.2条按主控项目对保温隔热材料的热工性能进行控制外，本条要求对保温隔热材料的厚度、敷设方式以及热桥部位也按主控项目进行验收。

保温层的厚度将决定屋面保温的效果，检查时应给出厚度的允许偏差，过厚浪费材料，过薄则达不到设计要求。为了增加检查验收的可操作性，本条文对保温厚度的偏差值做出了具体规定。

检查方法：对于保温隔热层的敷设方式、缝隙填充质量和热桥部位采取观察检查，检查敷设的方式、位置、缝隙填充的方式是否正确，是否符合设计要求和国家有关标准要求。保温隔热层的厚度可采取钢针插入后用尺测量，也可采取将保温层切开用尺直接测量。具体采取哪种方法由验收人员根据实际情况选取。

7.2.5  影响架空隔热效果的主要因素有三个方面：一是架空层的高度、通风口的尺寸和架空通风安装方式；二是架空层材质的品质和架空层的完整性；三是架空层内应畅通，不得有杂物。因此在验收时一是检查架空层的型式，用尺测量架空层的高度及通风口的尺寸是否符合设计要求。二是检查架空层的完整性，不应断裂或损坏。如果使用了有断裂和露筋等缺陷的制品，日久后会使隔热层受到破坏，对隔热效果带来不良的影响。三是检查架空层内不得残留施工过程中的各种杂物，确保架空层内气流畅通。

7.2.6  本条要求在施工过程中要保证屋面隔汽层位置、完整性、严密性应符合设计要求。主要通过观察检查和核查隐蔽工程验收记录进行验证。

7.2.7  保温板与屋面基面为全面积粘结，不留空腔，以免给安全埋下隐患。当每块保温板与基面的粘结面积不小于该板面积的80%时，可视为满粘。

7.3  一般项目

7.3.1  保温层的铺设应按本条文规定检查保温层施工质量，应保证表面平整、坡向正确、铺设牢固、缝隙严密，对现场配料的还要检查配料记录。

7.3.2  由于保温材料是多孔结构，很容易潮湿变质或改变性状，尤其是保温材料受潮后导热系数会增大。目前，在选用节能材料时，人们还比较热衷于采用泡沫塑料型保温材料。几场火灾后，人们对易燃、多烟的泡沫塑料的使用更为谨慎，并按照公安部、住房和城乡建设部联合颁发的《民用建筑外墙保温系统及外墙装饰防火暂行规定》的要求实施。故本条规定保温材料在施工过程中应采取防潮、防水和防火等保护措施。

7.3.3  板状保温材料采用机械固定法施工，固定件的规格、数量和位置应符合设计要求。当设计无要求时，固定件数量和位置宜符合表1 的规定。当屋面坡度大于50%时，应适当增加固定件数量。

表2 板状保温材料固定件数量和位置

| 板状保温材料 | 每块板固定件最少数量 | 固定件位置 |
| --- | --- | --- |
| 挤塑聚苯板、模塑聚苯板、硬泡聚氨酯板 | 各边长均≤1.2m时为4个，任一边长＞1.2m时为6个 | 四个角及沿长向中线均匀布置，固定垫片距离板边缘不得大于150mm |

本条文规定了垫片应与保温板表面齐平，是为了保证保温板被固定时，不出现因螺钉紧固而发生保温板的破裂或断裂。

7.3.4  板状保温材料铺设后，其上表面应平整，以确保铺抹找平层的厚度均匀。

7.3.5  现场喷、浇等工艺施工的保温层上表面应平整，以确保铺抹找平层的厚度均匀。

7.3.6  本条规定现浇泡沫混凝土的外观质量，其中不得有贯通性裂缝很重要，施工时应重视泡沫混凝土终凝后的养护和成品保护。对已经出现的严重缺陷，应由施工单位提出技术处理方案，并经监理或建设单位认可后进行处理。

7.3.7  当屋面的保温层敷设于屋面内侧时，如果保温层未进行密闭防潮处理，室内空气中湿气将渗入保温层，并在保温层与屋面基层之间结露，这不仅增大了保温材料导热系数，降低节能效果，而且由于受潮之后还容易产生细菌，最严重的可能会有水溢出，因此必须对保温材料采取有效防潮措施，使之与室内的空气隔绝。

7.3.8  本条主要是考虑在保证屋面膨胀变形的同时，防止堵塞和便于清理。当然间距也不应过大，太宽了将会降低架空隔热的作用。

7.3.9  为了保证架空隔热的隔热效果，架空隔热层的高度及通风屋脊、变形缝做法应符合设计要求。

7.3.10  隔热制品接缝高低差的允许偏差为3mm，是为了不使架空隔热层表面有积水。

7.3.11  防火隔离带铺设后，其上表面应平整，以确保铺抹找平层的厚度均匀。

# 附录A  屋面保温工程热工参数

本附录为资料性附录，本附录给出的“屋面保温构造及其热工参数”仅作为建筑节能设计方案基本构造示意及其热工指标计算的参考，不能直接作为施工依据，其具体做法、施工要求等应详见有关构造图集或详单体设计。

# 附录B  屋面工程细部构造

在屋面工程中，处理好天沟、檐沟、女儿墙，变形缝，水落口，伸出屋面管道，出入口，排汽管等部位的保温防水，对保证屋面保温防水工程的质量至关重要。本规范在有关细部构造中所示意的节点构造，仅为条文的辅助说明，不能作为设计节点的构造详图。

B.0.1  天沟、檐沟是排水最集中的部位，也是容易产生热桥的部位。为确保防水质量，需增铺附加层部位宜设置涂膜和卷材复合的防水层。为避免产生热桥，保温材料应覆盖整个天沟、檐沟表面，并采用适当方式固定，以免坠落。

女儿墙内侧的保温材料应固定牢固，宜采用机械固定法，也可采用外墙外保温相同的固定方法，固定点应采用密封材料密封。

B.0.2  为避免变形缝处产生热桥，变形缝挡墙两侧和上部均应铺设保温材料，挡墙中间用衬垫材料和聚乙烯泡沫塑料棒填嵌。

B.0.3  应采用双层水落口，在底层水落口周边设置钢板网滤水盘，使保温层积水畅通流入底层水落口中，防止保温层积水，影响保温效果。保温材料在距水落口500 mm 的范围内应采用切割等方式逐渐减薄，铺设至水落口处，防止产生热桥。

水落口周边和基层接触处，混凝土易出现裂缝，故在水落口和基层接触的周围嵌填柔性密封材料，避免渗漏发生。女儿墙上侧水落口应设置一定坡度，防止倒泛水。

B.0.4  伸出屋面穿过防水层管道多种多样，包括伸出屋面排汽管道、换气管道等等。应采用套管防水处理，即浇灌混凝土时先预埋套管，并焊有一道或多道止水片，当管道通过套管后，两端用密封材料填嵌。为防止混凝土干缩与套管周边脱开裂缝而导致渗漏，设计时须在套管四周与混凝土找平层间留有凹槽，一般20mm×20mm，填嵌密封材料，并将管根部垫高，做成1/10 排水坡，以利排水，然后做防水层。防水层与管道套管用金属箍配橡胶垫绑扎牢固，再以密封膏密封。保温材料铺至套管周围。

B.0.5  出入口有水平式及垂直式出入口。水平式出入口多为开门的水平出入，对出入口防水层收头应压在混凝土踏步下，保温材料也应连续铺至混凝土踏步下，混凝土踏步铺设时应设置向外流水坡度，并做滴水，以防止下雨时，出现爬水，向室内流水。屋面垂直出入口防水层和保温材料收头应压在混凝土压顶下的凹槽内，防止人员出入时踩坏防水和保温材料。应对卷材收头边处采用配套密封胶密封。

# 附录C  屋面保温隔热基本构造

附录C图C.0.1-1～C.0.1-3分别针对普通屋面、倒置式屋面、以及坡屋面等不同屋面形式，给出了屋面保温设计的基本构造示意图。图C.0.2-1～C.0.2-3分别针对架空屋面、种植屋面、蓄水屋面等隔热屋面形式，给出了屋面隔热设计的基本构造示意图。本附录为资料性附录，供设计时参考，给出的均是示意图，具体做法、施工要求等应在此基础上进行深化设计，或按国家有关构造图集或相关规范进行设计。