2019年热轧光圆钢筋产品监督抽查结果汇总表

发布时间：2020年3月

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期 或批号 | 生产企业名称 | 监督 抽查 时间 | 检验 结论 | 不合格项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热轧光圆钢筋 | HPB300 Φ10mm，9米定尺，直条 | 2019年1月15日 1901146 | 宁波神龙集团有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 2 | 热轧光圆钢筋 | HPB300 Φ8mm 盘卷 | 2019年3月26日 D19040030 | 衢州元立金属制品有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 3 | 热轧光圆钢筋 | HPB300 Φ8mm 盘卷 | 2018年10月21日 180601 | 绍兴市上虞华兴金属型材有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 4 | 热轧光圆钢筋 | HPB300 Φ20mm，9米定尺 | 2019年2月26日 CA1902063 | 浙江万泰特钢有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |