2019年铜管产品监督抽查结果汇总表

发布时间：2020年3月

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期 或批号 | 生产企业名称 | 监督 抽查 时间 | 检验 结论 | 不合格项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铜管 | H62、HR04 Φ8×0.18mm，不定尺，普通级 | 2018年11月25日 | 海宁市丰达电子有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 2 | 铜管 | TP2、O50 Φ7.90×0.97mm，不定尺，普通级 | 2019年4月2日 008000136074 | 宁波金田铜管有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 3 | 铜管 | TP2、H80 Φ15×1.0mm，不定尺，普通级 | 2019年3月5日 201902 | 宁波永享铜管道有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 4 | 铜管 | TP2、H04 Φ11×1mm，不定尺，普通级 | 2019年3月15日 | 宁海县精细永洁铜管厂 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 5 | 铜管 | TP2、H04 Φ12×1.15mm，不定尺，普通级 | 2019年3月22日 | 宁海县西店定达铜管厂 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 6 | 铜管 | T2、H04 Φ9.5×0.48mm，不定尺，普通级 | 2019年3月29日 2019032801 | 绍兴海儿铜铝材有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 7 | 铜管 | TP2、H04 Φ12.7×0.55mm，不定尺，普通级 | 2019年4月3日 2019-04-03 | 绍兴上虞宏成铜材厂 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 8 | 铜管 | T2、H04 Φ9.5×0.48mm，不定尺，普通级 | 2018年12月1日 20181201 | 绍兴上虞江盛铜业有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 9 | 铜管 | H62、HR04 Φ5.47×0.14mm，不定尺，普通级 | 2019年4月2日 | 绍兴上虞金元铜业有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 10 | 铜管 | TP2、H04 Φ7.75×0.90mm，不定尺，普通级 | 2019年4月3日 | 绍兴上虞精诚铜业有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 11 | 铜管 | TP2、H04 Φ9.52×0.7mm，不定尺，普通级 | 2019年4月2日 20190402 | 绍兴上虞胜德铜管厂 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 12 | 铜管 | H62、HR04 Φ9.5×0.35mm，不定尺，普通级 | 2019年4月4日 | 绍兴上虞顺裕铜业有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 13 | 铜管 | TP2、H04 Φ6.35×0.70mm，不定尺，普通级 | 2019年3月30日 | 绍兴上虞宋城铜业有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 14 | 铜管 | TP2、H04 Φ9.5×0.48mm，不定尺，普通级 | 2019年4月2日 | 绍兴上虞汤浦铜管模具厂 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 15 | 铜管 | H63、HR04 Φ10.97×0.50mm，不定尺，普通级 | 2019年4月1日 2019-4-1 | 绍兴上虞银马金属厂 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 16 | 铜管 | TP2、H04 Φ4×0.75mm，3600mm定尺，普通级 | 2019年3月28日 2019328 | 绍兴上虞长城铜管厂 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 17 | 铜管 | TP2、H04 Φ15.85×0.95mm，不定尺，普通级 | 2019年4月3日 | 绍兴上虞旨皇铜加工厂 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 18 | 铜管 | TP2、H04 Φ12.25×0.75mm，不定尺，普通级 | 2019年4月3日 19.3.26 | 绍兴市华润铜业制造有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 19 | 铜管 | TP2、H04 Φ9.95×1.27mm，不定尺，普通级 | 2019年4月2日 | 绍兴市上虞超达铜业有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 20 | 铜管 | TP2、H04 Φ9.50×0.44mm，不定尺，普通级 | 2019年4月3日 | 绍兴市上虞宏盛制冷通风设备厂 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 21 | 铜管 | TP2、H04 Φ9.52×0.65mm，不定尺，普通级 | 2019年3月25日 | 绍兴市上虞伟达铜管厂 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 22 | 铜管 | TP2、H04 Φ9.85×0.65mm，不定尺，普通级 | 2019年3月30日 | 绍兴市上虞兴亚铜业有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 23 | 铜管 | H62、HR04 Φ11.5×0.70mm，不定尺，普通级 | 2019年4月8日 | 温州峰业五金水暖厂 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 24 | 铜管 | H63、HR04 Φ16×0.50mm，不定尺，普通级 | 2019年4月10日 | 温州海米特铜件有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 25 | 铜管 | H63、HR04 Φ24.05×0.74mm，不定尺，普通级 | 2019年3月25日 | 温州市龙湾海城林建海冲件加工厂 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 26 | 铜管 | H63、HR04 Φ4.92×0.43mm，不定尺，普通级 | 2019年4月9日 HXTG20190409001-02 | 温州市龙湾宏鑫铜管厂 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 27 | 铜管 | H63、HR04 Φ15×0.75mm，不定尺，普通级 | 2019年4月10日 | 温州市圣特标准件有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 28 | 铜管 | H63、HR04 Φ24×0.75mm，不定尺，普通级 | 2019年4月11日 | 温州市正浩管业有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 29 | 铜管 | H62、HR04 Φ22×0.75mm，不定尺，普通级 | 2019年3月30日 | 余姚市郑威铜管厂 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 30 | 铜管 | TP2、M2 Φ9.52×0.27+0.16-30-18/70 | 2019年4月28日 P19042620407 | 浙江海亮股份有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 31 | 铜管 | TP2、O60 Φ7×0.3mm，普通级 | 2019年4月18日 1119040375-（1.2.3.4.5） | 浙江嘉禾管业股份有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 32 | 铜管 | TP2、H80 Φ22×0.9×3000mm，普通级 | 2019年3月10日 | 浙江天力久田管业有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 33 | 铜管 | TP2、O60 Φ25×0.6mm，不定尺，普通级 | 2019年1月16日 20190106-11 | 浙江天宁合金材料有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |