2019年铜棒产品监督抽查结果汇总表

发布时间：2020年3月

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期 或批号 | 生产企业名称 | 监督 抽查 时间 | 检验结论 | 不合格项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铜棒(铜及铜合金拉制棒) | H62，Y2，Φ3.95，普通级,不定尺 | 2019.4.8 | 宁波盛发铜业有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 2 | 铜棒(铜及铜合金拉制棒) | H62，Y2，Φ10，普通级，不定尺 | 2019.4.5 | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 3 | 铜棒(铜及铜合金拉制棒) | H62，Y2，Φ39，普通级 | 2018.9.23 | 台州扬帆铜业股份有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 4 | 铜棒(铜及铜合金拉制棒) | HPb59-1，Y2，Ф26，普通级，不定尺 | 2019.4.14 | 浙江科宇金属材料有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 5 | 铜棒(铜及铜合金拉制棒) | T2，Y，Ф9，普通级，不定尺 | 2019.3.2 | 浙江天宁合金材料有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 6 | 铜棒(铜及铜合金拉制棒) | T2，Y，Ф8，普通级，不定尺 | 2019.4.13 | 浙江金同铜业有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 7 | 铜棒(铜及铜合金拉制棒) | T3，Y，Ф13，普通级，不定尺 | 2019.4.16 | 天行集团有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 8 | 铜棒(铜及铜合金拉制棒) | T3，Y，Ф11.9，普通级，不定尺 | 2019.3.27 | 浙江永压铜业有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 9 | 铜棒(铜及铜合金拉制棒) | T2，Y，Ф9，普通级，不定尺 | 2019.4.12 | 浙江天河铜业股份有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 10 | 铜棒(铜及铜合金拉制棒) | HPb59-1，Y2，Φ36，普通级，不定尺 | 2019.2.20 | 浙江三瑞铜业有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 11 | 铜棒(铜及铜合金拉制棒) | HPb59-1，Y2，Ф18，普通级，不定尺 | 2019.4.8 | 宁波长振铜业有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 12 | 铜棒(铜及铜合金拉制棒) | HPb59-1，Y2，Ф4.25，普通级，不定尺 | 2019.4.9 | 宁波博威合金材料股份有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 13 | 铜棒(铜及铜合金拉制棒) | HPb59-1，Y2，Ф12，普通级，不定尺 | 2019.3.28 | 余姚市创亿达铜材有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 14 | 铜棒(铜及铜合金拉制棒) | HPb59-1，Y2，Ф5.5，普通级，不定尺 | 2019.4.10 | 宁波飞虹联合新材料有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |