2019年硅酸盐水泥产品飞行监督抽查结果汇总表

发布时间：2020年3月

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期 或批号 | 生产企业名称 | 监督 抽查 时间 | 检验 结论 | 不合格项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 复合硅酸盐水泥 | 32.5R | 2019.04.20/B072 | 安吉宏大兴业水泥有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 2 | 普通硅酸盐水泥 | 42.5 | 2019.04.06/2019EB014 | 常山南方水泥有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 3 | 普通硅酸盐水泥 | 42.5 | 2019.03.30/E-8 | 慈溪浒山水泥有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 4 | 普通硅酸盐水泥 | 42.5 | 2019.04.20/S4-19020163 | 德清乾元南方水泥有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 5 | 复合硅酸盐水泥 | 32.5R | 2019.03.23/ A-07 | 杭州海狮水泥有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 6 | 普通硅酸盐水泥 | 42.5 | 2019.03.22/BS69 | 杭州新宝水泥有限公司 | 2019年二季度 | 不合格 | 氯离子 |
| 7 | 矿渣硅酸盐水泥 | 32.5 | 2019.04.09/D106 | 湖州百安居水泥有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 8 | 复合硅酸盐水泥 | 32.5R | 2019.04.09/B039 | 湖州高翔水泥有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 9 | 复合硅酸盐水泥 | 42.5 | 2019.04.03/E3027 | 湖州宏菱水泥有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 10 | 普通硅酸盐水泥 | 42.5 | 2019.04.20/2019-PO-5 | 湖州林亮水泥有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 11 | 矿渣硅酸盐水泥 | 32.5 | 2019.04.19/A-26 | 湖州六方水泥有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 12 | 普通硅酸盐水泥 | 42.5 | 2019.04.19/D096 | 湖州雀立水泥有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 13 | 复合硅酸盐水泥 | 42.5 | 2019.04.07/PCS4076 | 湖州市菱湖三狮水泥有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 14 | 复合硅酸盐水泥 | 42.5 | 2019.04.06/D4-2 | 湖州市菱湖兆强建材有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 15 | 复合硅酸盐水泥 | 32.5R | 2019.04.13/B190403 | 湖州市自强水泥厂 | 2019年二季度 | 不合格 | 氯离子 |
| 16 | 复合硅酸盐水泥 | 42.5 | 2019.03.11/W3-2 | 嘉善金联水泥有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 17 | 复合硅酸盐水泥 | 32.5R | 2019.03.19/19310316 | 嘉善南方水泥有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 18 | 普通硅酸盐水泥 | 42.5 | 2019.03.23/19340337 | 嘉善天凝南方水泥有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 19 | 复合硅酸盐水泥 | 42.5 | 2019.03.24/19S40027 | 嘉兴南方水泥有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 20 | 普通硅酸盐水泥 | 52.5 | 2019.03.23/19SⅡ50342 | 嘉兴南湖南方水泥有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 21 | 普通硅酸盐水泥 | 42.5 | 2019.03.26/C0325 | 嘉兴市东锦水泥有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 22 | 复合硅酸盐水泥 | 32.5R | 2019.03.30/C-022 | 金华市申华水泥有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 23 | 普通硅酸盐水泥 | 42.5 | 2019.03.24/GGP4Q90085 | 乐清海螺水泥有限责任公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 24 | 普通硅酸盐水泥 | 42.5 | 2019.03.10/FP19018 | 浙江申华水泥有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 25 | 普通硅酸盐水泥 | 42.5 | 2019.03.31/SC219111 | 宁波大榭万华热电建材有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 26 | 普通硅酸盐水泥 | 42.5 | 2019.03.31/GBP4Q95086 | 宁波海螺水泥有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 27 | 普通硅酸盐水泥 | 42.5 | 2019.03.27/S4-014-19 | 宁波科环新型建材股份有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 28 | 普通硅酸盐水泥 | 42.5 | 2019.03.29/E1-201904178 | 宁波象山港水泥有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 29 | 复合硅酸盐水泥 | 32.5R | 2019.03.30/9X32 | 绍兴鼎峰水泥有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 30 | 复合硅酸盐水泥 | 32.5R | 2019.03.25/B80 | 绍兴会稽山建材有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 31 | 复合硅酸盐水泥 | 32.5R | 2019.03.23/3-28 | 绍兴柯桥兆山水泥有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 32 | 复合硅酸盐水泥 | 32.5R | 2019.03.22/H0326 | 绍兴山水回转窑水泥粉磨有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 33 | 复合硅酸盐水泥 | 42.5 | 2019.03.20/E-2034 | 绍兴市兆山建材有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 34 | 普通硅酸盐水泥 | 42.5 | 2019.03.24/GEP490030 | 台州海螺水泥有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 35 | 普通硅酸盐水泥 | 42.5 | 2019.03.25/C2019107 | 台州上峰水泥有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 36 | 矿渣硅酸盐水泥 | 32.5 | 2019.04.06/19073 | 浙江常山虎跃水泥有限责任公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 37 | 复合硅酸盐水泥 | 32.5R | 2019.04.05/A032 | 浙江飞虎水泥有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 38 | 普通硅酸盐水泥 | 42.5 | 2019.04.05/SP149 | 浙江豪龙建材有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 39 | 普通硅酸盐水泥 | 42.5 | 2019.03.31/E1026 | 浙江虎鹰水泥有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 40 | 复合硅酸盐水泥 | 32.5R | 2019.03.27/C-151 | 浙江金华高峰建材实业有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 41 | 普通硅酸盐水泥 | 42.5 | 2019.03.24/1E035 | 浙江金华南方尖峰水泥有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 42 | 普通硅酸盐水泥 | 42.5 | 2019.03.31/ES19152 | 浙江金圆水泥有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 43 | 复合硅酸盐水泥 | 32.5R | 2019.04.01/N4-3 | 浙江明峰水泥有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 44 | 复合硅酸盐水泥 | 32.5R | 2019.04.12/D-039 | 浙江墨城水泥有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 45 | 普通硅酸盐水泥 | 42.5 | 2019.03.20/2E-099 | 浙江钱潮控股集团股份有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 46 | 普通硅酸盐水泥 | 42.5 | 2019.03.29/G045 | 浙江双鹰水泥有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 47 | 复合硅酸盐水泥 | 42.5 | 2019.03.30/FC43042 | 浙江四明山水泥有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 48 | 普通硅酸盐水泥 | 42.5 | 2019.04.13/2E9139 | 诸暨南方水泥有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 49 | 复合硅酸盐水泥 | 32.5R | 2019.04.13/F-58 | 诸暨兆峰水泥有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |