2019年保鲜膜（袋）产品监督抽查结果汇总表

发布时间：2019年8月

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期 或批号 | 生产企业名称 | 监督 抽查 时间 | 检验 结论 | 不合格项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PE保鲜袋 | 30cm×40cm PE | 2018.12.08 | 浙江龙士达家居用品有限公司 | 2019年1季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 2 | PE保鲜膜 | 30cm×100m，PE | 2018.12.01 | 嘉善恒宇塑胶有限公司 | 2019年1季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 3 | 保鲜膜（袋） | PE-A 350×500m 10.5μm | 2018.12.23 | 恩希爱（杭州）薄膜有限公司 | 2019年1季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 4 | 保鲜膜（袋）（好享和保鲜膜） | PE 29cm×20m | 2018.09.20 | 杭州顺风实业有限公司 | 2019年1季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 5 | 保鲜膜（袋） | 30cm×20m×0.01mm | 2019.01.11 | 桐庐双宇塑胶制品有限公司 | 2019年1季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 6 | PE食品保鲜膜 | PE 150m×30cm×0.009mm | 2019.01.16 | 宁波新力包装材料有限公司 | 2019年1季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 7 | 保鲜膜 | 材质PE 350mm×0.09mm | 2019.01.10 | 德清县康福塑料制品有限公司 | 2019年1季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 8 | 七彩家园PE保鲜膜 | PE 20cm×30m | 2018.10.03 | 台州市黄岩七彩家园日用品厂 | 2019年1季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 9 | 食品级PE保鲜膜 | PE 0.01mm 25cm×50m | 2018.07.01 | 仙居县绿派日用品厂 | 2019年1季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 10 | 四季绿康保鲜袋 | 30cm×20m PE | 2018.12.10 | 金华市绿康塑料厂 | 2019年1季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 11 | 食品包装PE保鲜膜 | 30cm×30m×0.008mm PE | 2018.11.18 | 平阳县领鲜塑料制品厂 | 2019年1季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 12 | PE食品保鲜膜 | PE 30cm×30cm×0.006mm | 2019.01.03 | 台州市路桥横街药械厂 | 2019年1季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 13 | 班森连卷保鲜袋 | PE 30cm×40cm×100只 | 2018.11.06 | 台州市伟杰塑业有限公司 | 2019年1季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 14 | 加厚PE保鲜袋 | 25×35cm PE 100只 | 2019.01.03 | 浙江超凡日用品有限公司 | 2019年1季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 15 | 加厚保鲜袋（中号） | 20cm×30cm PE | 2018.12.22 | 浙江清清美家居用品有限公司 | 2019年1季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 16 | PE保鲜袋 | 300×400×0.006mm PE | 2018.12.02 | 台州市黄岩腾迪日用品有限公司 | 2019年1季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 17 | 点断式PE保鲜袋 | PE 25cm×35cm | 2018.11.06 | 台州市黄岩阿熹日用品有限公司 | 2019年1季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 18 | PE保鲜袋 | 30×40cm PE 90只/卷 | 2018.11.26 | 金华长弓清洁用品有限公司 | 2019年1季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 19 | 食品保鲜袋 | 30cm×40cm PE | 2018.10.29 | 浙江一帆日用品有限公司 | 2019年1季度 | 符合本次监督检查要求 | / |