2019年不锈钢钢带产品监督抽查结果汇总表

发布时间：2019年9月

| **序号** | **产品名称** | **规格型号** | **生产日期****或批号** | **生产企业名称** | **监督****抽查****时间** | **检验****结论** | **不合格项目** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢钢带 | 06Cr13，冷轧退火处理 0.35×155mm，卷切钢带II，普通精度 | 2019年3月31日 032604 | 慈溪市天骄不锈钢管材有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 2 | 不锈钢钢带 | 06Cr19Ni10，冷轧固溶 0.4×24.8mm，剪切钢带II，普通精度，EC | 2019年1月10日 | 海盐中达金属电子材料有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 3 | 不锈钢钢带 | 06Cr19Ni10、固溶处理 0.37×39.5mm，卷切钢带，普通精度 | 2019年3月28日 | 嘉兴市康士达不锈钢有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 4 | 不锈钢钢带 | 1Cr13Mn10Ni1（201-JS），固溶处理 52×0.21mm，卷切钢带，普通精度 | 2019年4月2日 | 宁波市海曙建顺金属制品厂 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 5 | 不锈钢钢带 | J1、退火态 2.51×490mm，不切边，普通级 | 2019年3月18日 A011818 | 宁波万荣特种钢有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 6 | 不锈钢钢带 | 06Cr19Ni10，固溶处理 54.7×0.4mm，卷切钢带II，普通精度 | 2019年3月20日 | 余姚市亚泰不锈钢制品有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 7 | 不锈钢钢带 | 06Cr19Ni10、光亮退火 0.75×170.3mm，切边，普通精度 | 2019年3月20日 | 余姚市永泰不锈钢有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 8 | 不锈钢钢带 | 06Cr19Ni10，冷轧固溶 0.8×1219×2435mm，卷切钢板，普通精度 | 2019年2月20日 | 浙江申久金属制品有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 9 | 不锈钢钢带 | 10Cr17、退火态 0.34×338×1280mm，切边，普通精度 | 2019年4月18日 040305 | 浙江实美金属制造有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 10 | 不锈钢钢带 | 10Cr17，光亮退火 0.36×670mm，不切边，普通级 | 2019年4月18日 TJ190301042222 | 浙江甬金金属科技股份有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |